Научно-учебный центр СВС МИСиС-ИСМАН (НУЦ СВС)

Директор НУЦ СВС - д.т.н., проф., академик РАЕН Левашов Евгений Александрович

Наименование стратегических направлений исследований НУЦ СВС

- Физикохимия процессов горения, теория самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) (руководители: проф. Е.А. Левашов, проф. А.С. Рогачев);

- Структурная макрокинетика, механизмы формирования структуры продуктов гетерогенных химических реакций в волне горения различных СВС- систем. Механическое активирование экзотермических смесей - как эффективный способ управления кинетикой процесса и свойствами продуктов (руководители: проф. Е.А. Левашов, в.н.с., доцент В.В. Курбаткина, проф. А.С. Рогачев);

- Разработка и синтез новых классов конструкционных и инструментальных, керамических и металлокерамических материалов, дисперсно-упрочненных наночастицами: модифицированные наночастицами композиты; дисперсионно-твердеющие сплавы (руководители: проф. Е.А. Левашов, в.н.с., доцент В.В. Курбаткина );

-  Разработка и синтез наноструктурированных композиционных электродных материалов для процессов электронно-ионно-плазменного и ионно-лучевого распыления,   электроискрового импульсного легирования, термореакционного электроискрового упрочнения (руководитель: проф. Е.А. Левашов);

- Физикохимия многофункциональных и функционально-градиентных материалов (ФГМ), в том числе алмазосодержащих, электродных, ударостойких материалов (руководитель: проф. Е.А. Левашов);

- Физика плазмы, теория ионно-плазменных и ионно-лучевых процессов. Ионная имплантация (руководители: в.н.с., проф. Д.В. Штанский, проф. Е.А. Левашов);

- Теория осаждения и структурные особенности наноструктурных тонких пленок и покрытий, дисперсно-упрочненных наночастицами (сверхтвердых, биосовместимых, жаростойких, коррозионностойких, оптических, резистивных), полученных с использованием  методов магнетронного напыления, ионной имплантации, импульсного лазерного осаждения, импульсного электроискрового упрочнения, термореакционного электроискрового упрочнения с использованием композиционных мишеней и электродов (руководители: в.н.с., проф. Д.В. Штанский, проф. Е.А. Левашов);

- Аттестация (сертификация) поверхности наноструктурных материалов и покрытий с точки зрения их физических, физико-механических и трибологических характеристик (руководители: в.н.с., проф. Д.В. Штанский, с.н.с., доцент Петржик М.И.);

- Разработка и синтез огнеупорной СВС- керамики металлургического назначения. Исследование закономерностей взаимодействия керамических материалов с металлургическими расплавами. Разработка новых огнеупорных композиций, в том числе для центробежного литья прецизионных сплавов медицинского назначения (руководитель: проф., заведующий лабораторией материалов медицинского назначения М.Р. Филонов);

- Разработка и синтез жаропрочных и жаростойких композиционных материалов с интерметаллидной матрицей (руководитель: проф. Е.А. Левашов).

Данные направления соответствуют приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской Федерации «Индустрия наносистем и материалы», критические технологии: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания и обработки кристаллических материалов со специальными свойствами», «Технологии создания композиционных и керамических материалов», «Технологии создания биосовместимых материалов».

Указанные стратегические направления фундаментальных исследований носят инновационную направленность и неразрывно связаны с представленными ниже фундаментальными и проблемно-ориентированными прикладными НИР и ОКР в части изготовления опытных образцов и партий изделий и установок, проведения испытаний материалов и технологий применительно к условиям конкретных потребителей, разработки, освоения и широкомасштабного внедрения в производство новых   композиционных материалов и покрытий, оказания научно-технических услуг предприятиям, определения потребностей современного рынка в технологиях и материалах, разрабатываемых НУЦ СВС, а также проведения маркетинговых и патентных исследований.

I. Фундаментальные, проблемно-ориентированные поисковые и прикладные исследования

1.1. Разработка фундаментальных основ и технологических принципов получения многофункциональных биосовместимых наноструктурных покрытий с биоактивной поверхностью для металлических и полимерных высокопористых имплантатов

1.1.1. Обоснование выбора направления

Соответствие критической технологии РФ: “Технологии создания биосовместимых материалов”, «Нанотехнологии и наноматериалы».

Разработка новых многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий (МБНП) в системах на основе (Ti,Та)-(Si,Ca,Zr)-(C,N,O,P) для улучшения биоактивных  свойств поверхности искусственных имплантов (стоматологических протезов, зубных коронок, материалов искусственных суставов и сочленений и т.д.), работающих под нагрузкой, ускорения их адаптации к живым тканям и значительного увеличения времени их службы. Новизна подхода заключается в сочетании прекрасных химических, механических и трибологических свойств покрытий на основе карбида титана и тантала с биоактивностью и биосовместимостью путем научно-обоснованного легирования металлическими и неметаллическими элементами.

1.1.2. Достигнутые результаты за 2007 г.

Проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96. Разработаны и синтезированы методом СВС новые композиционные мишени-катоды в системах (Ti,Ta)Cx+CaO и (Ti,Ta)Cx+Ca3(PO4)2. Оптимизированы технологические параметры процесса СВС. Оформлены протоколы об изготовлении экспериментальных образцов мишеней и их передаче на участок магнетронного напыления МИСиС для проведения экспериментов по осаждению биосовместимых наноструктурных покрытий. Выполнены эксперименты по осаждению многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий (МБНП) методом магнетронного распыления композиционных мишеней. Проведены структурные исследования методами рентгеноструктурного анализа, просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, фотоэлектронной, Рамановской и ИК-Фурье спектроскопии. Определены механические и трибологические свойства МБНП. Оформлены технические акт об изготовлении и передаче экспериментальной партии образцов покрытий в ФГУ «ЦНИИС Росздрава» и ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН для проведения биологических исследований. Оформлена «Методика морфологической обработки  тканевого материала с имплантатами из титана и ПТФЭ с нанопокрытиями». Оформлена «Методика оценки биосовместимости многофункциональных биосовместимых наноструктурных покрытий в экспериментах in vitro». Изучено влияние различных составов МБНП интраоссальных титановых имплантатов на процессы их интеграции в кость. Оформлен акт биологических испытаний МБНП на титане при их имплантации в костную ткань. Выполнена оценка биосовместимости покрытий в экспериментах in vitro. Оформлен акт биологических испытаний МБНП in vitro.

1.1.3. Данные работы выполнялась по следующим проектам:

- Тема 4164035, государственный контракт № 02.513.11.3179 от 20.04.2007 по теме: «Разработка фундаментальных основ и технологических принципов получения многофункциональных биосовместимых  наноструктурных покрытий с биоактивной поверхностью для металлических и полимерных высокопористых имплантатов», шифр «2007-3-1.3-22-02-021», 2007-2008, в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (со-руководители: д.т.н., проф. Филонов М.Р., д.ф.-м.н., в.н.с., проф. Штанский Д.В.)

- Тема: 4164037, государственный контракт № 02.513.11.3323 от 31.07.2007 по теме: «Разработка биоактивных наноструктурных покрытий на основе тугоплавких соединений с биологически активной неорганической матрицей», шифр «2007-3-1.3-00-02-003», 2007-2008, в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (руководитель: д.ф.-м.н., в.н.с., проф. Штанский Д.В.)

- Международный проект МНТЦ № 3589 «Многофункциональные биоактивные наноструктурные покрытия для имплантатов, работающих под нагрузкой», 2007-2009 (руководитель: д.ф.-м.н., в.н.с., проф. Штанский Д.В.).

- Международный проект СРДФ RUE1-2653-MO-05 «Биосовместимые многокомпонентные покрытия для медицины», 2005-2007 (руководитель: д.ф.-м.н., в.н.с., проф. Штанский Д.В.).

1.1.4. Партнеры, соисполнители

Государственное учреждение Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина Российской академии медицинских наук (ГУ РОНЦ им. Блохина РАМН); Федеральное государственное учреждение «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий»); Закрытое акционерное общество «Научно-производственное объединение  «МЕТАЛЛ» (ЗАО НПО «МЕТАЛЛ»); Технический университет в Праге, являющийся партнером МИСиС по проекту E! 3412-EUROSURF BIOMUCOAT в рамках Европейской программы научно-технического сотрудничества «ЭВРИКА».

1.1.5. Перспективы, в т.ч. прикладные

Новые наноструктурные пленки и ионно-плазменные технологии их получения позволяют внедрить в медицинскую практику новые многофункциональные биосовместимые наноструктурные материалы и покрытия, обеспечивающие высокий комплекс свойств, необходимый для материалов - имплантов, работающих под нагрузкой: высокую твердость, усталостную прочность, износо- и коррозионную стойкость, биоактивность, биосовместимость, отсутствие токсичности и воспалительных реакций в контакте с живыми тканями организма.

1.2. Разработка фундаментальных основ и технологических принципов получения сверхтвердых износостойких наноструктурных покрытий с высокой термической стабильностью, стойкостью к высокотемпературному окислению и воздействию агрессивных сред

1.2.1. Обоснование выбора направления

Соответствие критической технологии РФ: «Нанотехнологии и наноматериалы».

Разработка нового поколения сверхтвердых износостойких наноструктурных покрытий с низким коэффициентом трения, высокой термической стабильностью и стойкостью к высокотемпературному окислению и воздействию агрессивных сред, выполняемых в рамках международного научного сотрудничества по проекту «EXCELL» “Преодоление фрагментарности Европейских исследований в области многофункциональных тонких покрытий” 6-й Рамочной программы Евросоюза (2005-2010), а также в рамках проекта МНТЦ 3616.

1.2.2. Достигнутые результаты за 2007 г.

Выполнен анализ научно-технической литературы по теме работ. Проведены патентные исследования по ГОСТ 15.011-96. Разработаны и синтезированы методом СВС новые композиционные мишени-катоды TiBN, TiSiB, TiAlSiB и TiCrB c 20, 30 и 40% Cr. Оптимизированы технологические параметры процесса СВС. Оформлен технический акт об изготовлении экспериментальных образцов мишеней и их передаче на участок магнетронного напыления МИСиС для проведения экспериментов по осаждению наноструктурных покрытий. Выполнены эксперименты по осаждению покрытий Ti-Si-B-N и Ti-Al-Si-B-N методом магнетронного распыления композиционных мишеней. Выполнены эксперименты по осаждению наноструктурных и многослойных покрытий TiCrBN/WSex с низким коэффициентом трения. Оформлен технический акт об изготовлении и передаче на испытания экспериментальных образцов покрытий в лабораторию прецизионных исследований физико-механических и трибологических характеристик поверхности твердых тел НУЦ СВС МИСиС. Выполнена серия экспериментов по отжигу покрытий в вакууме при температурах 600, 800 и 1000 оС, а также на воздухе при температурах 600, 700, 800 и 900 оС. Исследованы структура и свойства мишеней и покрытий. Определены механические и трибологические свойства покрытий. Исследованы электрохимические свойства покрытий. Разработано ТЗ на ОКР.

1.2.3. Данная работа выполнялась по следующим проектам:

- Тема: 4164036, государственный контракт № 02.513.11.3312 от 29.06.2007 на тему: «Разработка фундаментальных основ и технологических принципов получения сверхтвердых износостойких наноструктурных покрытий с высокой термической стабильностью, стойкостью к высокотемпературному окислению и воздействию агрессивных сред», шифр «2007-3-1.3-00-01-002», 2007 г., в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (руководитель: в.н.с., проф. Штанский Д.В.)

- Международный проект EXCELL: “Преодоление разобщенности Европейских исследований в области многофункциональных тонких пленок” (2005-2010) в рамках 6-й Рамочной программы Евросоюза (координатор проекта - Arcelor Mittal Group, координатор работ МИСиС -  в.н.с., проф. Штанский Д.В.).

- Партнерский проект МНТЦ 3616 по теме: «Разработка экологически чистого сухого процесса механической обработки» с Национальной лабораторией Брукхевена, компанией «Дженерал Моторс» и Департаментом энергетики США.

1.2.4. Партнеры, соисполнители

Università Politecnica delle Marche (Италия), University of Nottingham (Великобритания), Free University of Brussels (Бельгия), Институт спектроскопии РАН, SH SISTEMI s.r.l. (Италия), Technion (Израиль), 	Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (Испания), Johann Wolfgang Goethe University (Германия). CRC HAS Chemical Research Center of the Hungarian Academy of Sciences (Венгрия), Cambridge University (Великобритания), General Motors Inc.(США).

1.2.5. Перспективы, в т.ч. прикладные

Объектами для нанесения покрытий являются ответственные узлы и детали машин, оборудования и инструмента, подвергающиеся одновременному воздействию повышенных температур, агрессивных сред и различных видов износа: режущий и обрабатывающий инструмент, детали авиационных двигателей, газовых турбин и компрессоров, подшипники скольжения,  технологическое оборудование для экструзии стекла, стекловолокна и минерального волокна.

1.3. «Разработка научных и технологических принципов создания наноструктурированных керамических дисперсионно-твердеющих и дисперсно-упрочнённых наночастицами композиционных материалов и покрытий для работы в экстремальных условиях эксплуатации»

1.3.1. Обоснование выбора направления

Соответствие критической технологии РФ: «Нанотехнологии и наноматериалы».

Разработка нового поколения износостойких покрытий с низким коэффициентом трения, высокой стойкостью к высокотемпературному окислению и воздействию агрессивных сред.

1.3.2. Достигнутые результаты за 2007 г.

Исследована эрозионная способность новых электродных материалов, в т.ч. модифицированных нанодисперсными компонентами и электродов из дисперсионно-твердеющих керамических материалов, и кинетика осаждения покрытий на титановых сплавах при варьировании частотно-энергетических параметров импульсных разрядов. Проведен комплекс исследований структуры, состава и свойств (сплошность, толщина, микротвердость, жаростойкость, антифрикционные свойства, износостойкость, шероховатость) полученных покрытий. Установлено, что электроискровые покрытия увеличивают износостойкость в 10 раз и жаростойкость титановых сплавов. Повторная обработка электроискровых покрытий графитом кардинальным образом снижает коэффициент трения даже на образцах с высокой шероховатостью.

Исследованы особенности формирования электроискровых покрытий при использовании СВС- электродного материала на основе сплава кобальта ХТН-61 (СВС-Ц) (ТУ 1798-323-04860509-2005) на подложки из никелевого жаропрочного сплава ЖС6У при варьировании частоты и длительности импульсных разрядов. Комплексные исследования структуры, состава и свойств  электроискровых покрытий из СВС- сплава ХТН-61 показали увеличение микротвердости (в 1,8 раза), износостойкости (более 10 раз), а также снижение коэффициента трения в 5 раз. Полученные результаты могут быть эффективно использованы для упрочнения бандажных полок лопаток газотурбинного двигателя (ГТД) технологией электроискрового легирования (ЭИЛ) с применением СВС- электродного материала ХТН-61.

Разработаны и синтезированы по технологии силового СВС- компактирования новые композиционные материалы в системе Ti-B-Cr с различным содержанием хрома (10, 20, 30 и 40 весовых %). Изучены структура и фазовый состав продуктов синтеза с использованием методов сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. Исследовано влияние параметров СВС- процесса (температуры и скорости горения, дисперсности исходных порошковых компонентов, времени задержки прессования после окончания процесса горения, давления компактирования и времени выдержки продуктов синтеза под давлением) на структуру и свойства композиционных СВС- мишеней. Для каждого состава проведена оптимизация параметров процесса силового СВС-  компактирования. Изучено влияние хрома в исходной шихте на структуру, фазовый состав и свойства продуктов синтеза. Установлено, что экзотермичность шихты Ti-Cr-B сильно зависит от содержания бора.  Наибольшей адиабатической температурой горения 2954 К обладает шихта 68,8% Ti + 11,2%Cr + 20 %B, в которой образуется наибольшее количество диборида титана. Фазовый состав  продуктов в основном состоит из TiB2 и CrB2. Помимо основных фаз, на которые проводился расчет исходной шихты, наблюдается фаза орторомбического моноборида титана TiB. При переходе к составам, содержащим избыточное количество Ti по сравнению со стехиометрией TiB2, фазовый состав усложняется за счет образования фаз Ti2CrB2 и Cr4Ti9B. Механическое активирование (МА) исходных шихтовых смесей повышает скорость горения и тепловыделения, а также однородность распределения компонентов и уменьшает размер структурных составляющих. Получены новые композиционные мишени в системе Ti-B-x%Cr (x =10, 20, 30, 40) диаметром 125 мм и толщиной 8-10 мм.

Покрытия Ti-B-N, Ti-Cr-B-(N), and Ti-Si-B-N были нанесены на поверхность сверл, режущих пластин и фрез путем одновременного магнетронного распыления двух одинаковых мишеней TiBN, TiCrB или TiSiB в газовой смеси Ar+N2. Для повышения адгезионной прочности покрытий подложки перед осаждением обрабатывались высокоэнергетическим пучком ионов титана от ионного имплантора. Изготовлена опытная партия образцов сверл, режущих пластин и твердосплавных фрез с покрытиями. Средняя толщина покрытий, определенная методом оптической профилометрии, составляла 2.5 мкм. Адгезионную прочность (критическую нагрузку Lc) покрытий оценивали с помощью Скратч-тестера непосредственно на концевиках сверл. Для покрытий Ti-Cr-B-N и Ti-Si-B-N критическая нагрузка соответственно составляла 20 и 30 ГПа.

На подложки WC-Co(6%), подвергнутые различным способам обработки (травление, использование промежуточного слоя металла), осаждены микрокристаллические алмазные покрытия в СВЧ плазменном реакторе. Рамановская спектроскопия подтвердила алмазную структуру пленок на подложках с промежуточным слоем, служащим диффузионным барьером для Co. Из Рамановских спектров найдено также, что алмазное покрытие находится под сжимающими напряжениями величиной до 3 ГПа. В ходе предварительных экспериментов в СВЧ- плазмохимическом реакторе получены алмазные покрытия толщиной 4-11 мкм на образцах WC-Co(6%) с диффузионными слоями на основе связки Cr и Ti как с алмазным порошком, так и без него. Промежуточные слои приготовлены методом ТРЭУ. Некоторые варианты подслоев (Cr + алмазные частицы) обеспечивают высокую адгезию CVD-алмазного покрытия.

1.3.3. Данная работа выполнялась по следующим проектам:

-  Тема № 1164015. Договор №  030/07-503 от  26 марта 2007 г. с ИСМАН: «Разработка технологических основ получения защитных жаростойких покрытий методами ЭИЛ и исследование состава, структуры и свойств покрытий».

-  Тема № 1164014. Договор № 043/ 06-2 от 23 марта 2006 с ПКО «Теплообменник»: «Разработка и внедрение технологии электроискровой обработки изделий, выпускаемых ОАО ПКО «Теплообменник» с применением новейших составов электродных материалов, в т.ч. модифицированных нанодисперсными компонентами и наноструктурных»

- Партнерский проект МНТЦ 3616 по теме: «Разработка экологически чистого сухого процесса механической обработки» с Национальной лабораторией Брукхевена, компанией «Дженерал Моторс» и Департаментом энергетики США.

1.3.4. Партнеры, соисполнители

МГУПИ, С-ПГТУ, ЦЕНИ ИОФАН, ИТМО, ИСМАН, ВИАМ, РНЦ «Курчатовский институт», ЗАО НПО «Металл».

1.3.5. Перспективы, в т.ч. прикладные

Применение наноструктурированных керамических и дисперсно-упрочненных наночастицами композиционных материалов в процессах формирования защитных слоев на поверхности позволит получить градиентные керамические наноструктурированные и дисперсно-упрочненные наночастицами композиционные слои на титановых и никелевых сплавах с повышенными значениями твердости, модуля упругости, упругого восстановления, адгезионной прочности, с низким коэффициентом сухого трения, низкой скоростью окисления на воздухе, высокой сплошностью и низкой шероховатостью, обеспечивающие 2-3-кратное увеличение сроков службы авиационных двигателей (лопатки компрессоров, переходники, пневмоперебросы), двигателей внутреннего сгорания (клапаны газораспределения, шатуны, подшипники),  систем авиационного и железнодорожного кондиционирования (обтекатели, клапаны, поршни, штоки), узлов ходовой части техники специального назначения  («кривошипы»), а также режущего и штампового инструмента.

1.4. «Разработка теоретических основ создания дисперсно-упрочненных наночастицами композиционных материалов путем применения механического активирования порошковых смесей

1.4.1. Обоснование выбора направления

Соответствует приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы», а также удовлетворяет перечню критических технологий Российской Федерации: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания композиционных и керамических материалов»

1.4.2. Достигнутые результаты за 2007 г.

Изучено влияние структурных факторов исходных реагентов и шихтовых смесей на кинетические параметры, механизм горения и спекания, определена энергия активации процесса горения сильно активированных смесей, а также энергия активации процесса спекания смесей с нанодисперсной добавкой. Исследованы дисперсно-упрочненные композиционные материалы на основе кобальта, полученные по технологии порошковой металлургии. Механическое активирование шихты в центробежной планетарной мельнице  интенсифицирует спекание кобальтового порошка,  обеспечивая равномерное распределение наночастиц по объему. На примере двух систем (инертные по отношению к кобальтовой матрице наночастицы  ZrO2 и  реакционно-активные наночастицы WC) показано, что кинетика спекания определяется термодинамикой взаимодействия в системе «кобальтовая матрица - наночастица». Получен дисперсно-упрочненный наночастицами кобальтовый сплав с равномерно распределенной упрочняющей фазой, имеющий высокие показатели механических и трибологических свойств: износостойкость образцов возрастает в 6 раз, а предел прочности на изгиб увеличивается на 25%.

1.4.3. Данная работа выполнялась по следующему проекту

Тема 3164052 «Разработка теоретических основ создания дисперсно-упрочненных наночастицами композиционных материалов путем применения механического активирования порошковых смесей» (научный руководитель – проф., д.т.н. Левашов Е.А.). Заказчик Рособразование.

1.4.4. Перспективы, в т.ч. прикладные

Определение закономерностей взаимодействия в механически активированных гетерогенных средах и принципов формирования структуры композиционных материалов. Установление закономерностей фазо- и структурообразования продуктов синтеза в системах с участием нанокомпонента позволит создать новый класс высокопрочных, жаростойких и износостойких дисперсно-упрочненных материалов.

II. Опытно-конструкторские, технологические и экспериментальные разработки

2.1. «Разработка ионно-плазменной технологии нанесения многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий на медицинские имплантаты из титановых сплавов»

2.1.1. Обоснование выбора направления

Соответствие критической технологии РФ: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания биосовместимых материалов».

Разработка прогрессивных технологий производства новых титановых имплантатов с многофункциональными биоактивными наноструктурированными покрытиями для восстановительной, костнопластической хирургии и стоматологии.

2.1.2. Задачи, которые необходимо решить при выполнении разработок

Разработка новых составов многофункциональных биоактивных наноструктурированных покрытий (МБНП) на основе тугоплавких соединений с биологически активной неорганической матрицей, обеспечивающей высокий интеграционный потенциал в клеточно-тканевой среде. Разработка технологии нанесения МБНП на медицинские имплантаты из титановых сплавов. Проведение структурных исследований, определение химических, механических и трибологических свойств МБНП. Разработка и сертификация взаимодополняющих прецизионных методов диагностики, аттестации и контроля качества новых материалов и изделий. Выполнение комплекса мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности. Приобретение оборудования и организация опытно-производственного участка ионно-плазменного напыления многокомпонентных биосовместимых наноструктурных покрытий (МБНП)

2.1.3. Достигнутые в 2007 г. результаты

Выполнен анализ результатов предварительных экспериментов, научно-технической литературы и нормативно-технической документации, относящейся к разрабатываемой теме. Проведены маркетинговые и патентные исследования по ГОСТ 15.011-96. Описаны возможные направления решения задач, поставленных в ТЗ, и выполнена их сравнительная оценка. Описаны методы контроля качества разрабатываемых изделий. Разработаны и обоснованы технические решения, направленные на обеспечение функциональных показателей МБНП. Оформлена методика электрохимической диагностики совместимости титановых сплавов. Подготовлен комплект технологической документации с литерой «Э» на технологию изготовления новых составов многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий (МБНП). Оформлен технический акт об изготовлении экспериментальных образцов покрытий и их передачи в РОНЦ и ЦНИИС для проведения биологических испытаний. Изготовлены экспериментальные образцы МБНП. Оформлен технический акт об изготовлении экспериментальных образцов с покрытиями и их передаче в ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий» для проведения биологических испытаний. Проведены структурные исследования. Разработана технологическая документация литера «Т», предназначенная для изготовления экспериментальных образцов имплантатов с покрытиями.

2.1.4. Данные работы выполнялись по проекту:

- Тема 9164101. Договор от 24.08.2007 № 82/07 «Разработка ионно-плазменной технологии нанесения многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий на медицинские имплантаты из титановых сплавов», 2007-2009. (руководитель: в.н.с., проф. Штанский Д.В.) Данная работа является субподрядной к государственному контракту от «15» августа 2007 г. № 02.523.11.3007  по теме: «Разработка опытно-промышленных технологий получения нового поколения медицинских имплантатов на основе титановых сплавов», шифр «2007-3-2.3-00-03-004», выполняемому в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы».

2.1.5. Заказчики, производственные базы для реализации разработок

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет (г. Белгород); ООО «Конмет» (г.Москва); ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г. Москва); ГУП РТ «Всероссийский научно-исследовательский проектный институт медицинских инструментов (г. Казань); ФГУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г. Москва); ООО КНПО «Биотехника» (г. Томск); ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва)

2.1.6. Партнеры, соисполнители

ГОУ ВПО Белгородский государственный университет (г. Белгород); ЗАО НПО «Металл» (г. Москва); ООО «Конмет» (г.Москва); Институт физики прочности и материаловедения СО РАН (г. Томск); ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г. Москва); ГУП РТ «Всероссийский научно-исследовательский проектный институт медицинских инструментов (г. Казань); Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН (г. Москва); ФГУ «ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (г. Москва); ФГУП «ЦНИИ конструкционных материалов «Прометей» (г. Санкт-Петербург); ООО КНПО «Биотехника» (г. Томск); ГУ Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН (г. Москва); ГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (государственный университет)» (г. Москва).

2.1.7.Разработанная техническая документация

- Технологическая документация (эскизный проект) с литерой «Э» на технологию изготовления новых составов композиционных дисковых мишеней-катодов для ионно-плазменного осаждения МБНП

- Технологическая документация (Технический проект) с литерой «Т» на технологию производства новых составов композиционных дисковых мишеней-катодов для ионно-плазменного осаждения МБНП

- Технические акты об изготовлении экспериментальных образцов мишеней-катодов для ионно-плазменного осаждения МБНП

- Протокол №1 лабораторных испытаний экспериментальных образцов дисковых композиционных ФГМ мишеней-катодов предназначенных для нанесения МБНП по технологии магнетронного распыления

- Акт лабораторных испытаний экспериментальных образцов

- Комплект технологической документации с литерой «Э» на технологию изготовления новых составов многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий (МБНП).

- Технологическая документация литера «Т», предназначенная для изготовления экспериментальных образцов имплантатов с МБНП.

- Технический акт об изготовлении экспериментальных образцов покрытий и их передачи в ГУ РОНЦ им. Блохина для проведения биологических испытаний;

- Технический акт об изготовлении экспериментальных образцов покрытий и их передачи в ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий» для проведения биологических испытаний

- Технический акт об изготовлении экспериментальных образцов с покрытиями и их передаче в ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий» для проведения биологических испытаний

Методики и акты механических и биологических испытаний

E  Методика оценки биосовместимости МБНП для имплантатов в экспериментах in vitro (РОНЦ)

E  Методика проведения оценки in vitro биологической совместимости имплантатов (ЦНИИС)

E Методика проведения испытаний имплантатов в условиях воздействия силовых и динамических нагрузок (МНИОИ)

- Методика электрохимической диагностики совместимости титановых сплавов

E  Акт биологических испытаний in vitro (РОНЦ)

E  Акт испытаний опытных образцов имплантатов с МБНП (ЦНИС)

Проекты технических условий

E Набор имплантатов дентальных титановых с МБНП

E Набор имплантатов титановых с МБНП для хирургии позвоночника

E Набор имплантатов титановых с МБНП для черепно-челюстно-лицевой хирургии

E Эндопротезы тазобедренного сустава бесцементной фиксации с МБНП

E Мишени-катоды композиционные для ионно-плазменного осаждения МБНП

2.2. Разработка ЭИЛ- технологии получения защитных жаростойких покрытий из дисперсно-упрочненных наночастицами и дисперсионно-твердеющих электродных материалов

2.2.1. Обоснование выбора направления

Соответствует приоритетному направлению «Индустрия наносистем и материалы», а также удовлетворяет перечню критических технологий Российской Федерации: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания композиционных и керамических материалов»

2.2.2. Достигнутые в 2007 г. результаты

# В 2007 году изготовлены СВС- электродные материалы для электроискрового модифицирования поверхности титановых сплавов. Разработаны основы технологии электроискровой обработки деталей из титановых сплавов, обеспечивающей высокий уровень эксплутационных свойств.

2.2.3. Данные работы выполнялись по проектам:

- Тема № 1164015. Договор №  030/07-503 от  26 марта 2007 г. с ИСМАН: «Разработка технологических основ получения защитных жаростойких покрытий методами ЭИЛ и исследование состава, структуры и свойств покрытий».

-  Тема № 1164014. Договор № 043/ 06-2 от 23 марта 2006 с ПКО «Теплообменник»: «Разработка и внедрение технологии электроискровой обработки изделий, выпускаемых ОАО ПКО «Теплообменник» с применением новейших составов электродных материалов, в т.ч. модифицированных нанодисперсными компонентами и наноструктурных»

2.2.4. Заказчики, производственные базы для реализации разработок

ОАО ПКО «Теплообменник» (г. Нижний Новгород), ОАО Научно-исследовательский институт стали, ФГУП ПО Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского (ФГУП «ПО УВЗ») (г. Нижний Тагил), ФГУП ММПП «Салют» (г. Москва), ОАО Энергомаш им. академика Глушко (г. Химки), ОАО НПО «Сатурн» (г. Рыбинск), ООО «Компоненты двигателя» (г. Москва), ОАО Уфимское авиационно-производственное  объединение  (г. Уфа)

2.2.5. Партнеры, соисполнители

ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», ФГУП ВИАМ, ИСМАН

2.2.6. Разработанная техническая документация

- ТУ 1984-012-11301236-2007 (взамен ТУ 1984-012-11301236-01) «Электроды композиционные с нанокристаллическими добавками для электроискрового легирования»  (проект)

- ТУ 1984-027-11301236-2007 на «Электроды из дисперсионно-твердеющих керамических материалов для  ручной и механизированной электроискровой обработки» (проект)

- ТИ 29–02066500–164–1–2007 «Временная технологическая инструкция на процесс электроискровой обработки деталей из титановых сплавов»

III. Организация и проведение международных семинаров, международная деятельность

Международный семинар “Твердые износостойкие покрытия с низким коэффициентом трения и высокой жаро- и коррозионной стойкостью” (председатель оргкомитета: в.н.с., проф. Штанский Д.В.) Семинар проходил в период с 19 по 21 февраля 2007 года в МИСиС. В семинаре принимали участие ведущие ученые-эксперты в области наноструктурных тонких пленок и многофункциональных покрытий из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италии и России. Семинар проводился в рамках международного проекта EXCELL 6-й Рамочной программы Евросоюза по теме: “Преодоление разобщенности Европейских исследований в области многофункциональных тонких пленок”.

Международный российско-американский семинар “Наноструктурные поверхности и границы раздела” ( председатель оргкомитета: в.н.с., проф. Штанский Д.В.). Семинар проходил в период с 18 по 22 июня 2007 г. в МИСиС. На семинаре были представлены 33 обзорных доклада по основным направлениям исследований в области наноструктурных материалов и нанотехнологий модифицирования поверхности и границ раздела: наноструктурные поверхности и покрытия на основе полимеров; поверхности и границы раздела, модифицированные наночастицами; поверхности, модифицированные углеродными и не углеродными нанотрубками; Алмазные материалы с нано- и микротекстурованной поверхностью; наноструктурные поверхности, содержащие квантовые домены; биоинженерные наноструктурные поверхности и границы раздела; Компьютерное моделирование наноструктур.

Данные мероприятия выполнялись по следующим проектам:

- Проект EXCELL: “Преодоление разобщенности Европейских исследований в области многофункциональных тонких пленок” (2005-2010) в рамках 6-й Рамочной программы Евросоюза. (координатор проекта - Arcelor Mittal Group, координатор работ МИСиС:  проф. Штанский Д.В.).

- Грант МНТЦ SWS No. SB-110 «Наноструктурные поверхности и границы раздела», российско-американский семинар, 2007 (руководитель: в.н.с., проф. Штанский Д.В.).

- Контракт с EOARD No. FA8655-07-M-5066 «Наноструктурные поверхности и границы раздела», российско-американский семинар, 2007 (руководитель: в.н.с., проф. Штанский Д.В.).

«Виртуальный Институт по Нано-Пленкам» “VINF”

В 2007 г. МИСиС стал членом международной некоммерческой ассоциации «Виртуальный Институт по Нано-Пленкам», зарегистрированной в Льеже (Бельгия), бульвар d’Avroy 280, целью которой является оказания научно-исследовательских и образовательных услуг в области многофункциональных наноструктурных пленок.

Подписанные в 2007 году договора о научно-техническом сотрудничестве

- 	Договор о научно-техническом сотрудничестве с Bay Zoltan Foundation for Applied Research Institute for Nanotechnology, Miskolc, Hungary;

- 	Договор о научно-техническом сотрудничестве с Chemical Research Center Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary

- 	Договор о научно-техническом сотрудничестве с AC2T Research GmbH – Austrian Center of Competence for Tribology, Wiener Neustadt, Austria

- 	Договор о научно-техническом сотрудничестве с Институтом ядерных исследований «Винча», г. Белград, Республика Сербия.

Международный проект NANOINDENT

В 2007 г. МИСиС, в составе международного консорциума в рамках  7-й Рамочной программы Евросоюза, стал победителем проекта NANOINDENT “Разработка и распространение новой техники и стандартов для наномеханических испытаний”. Работы попроекту начнутся в 2008 г.

Основные публикации

1.  Levashov E.A., Vakaev P.V., Zamulaeva E.I., Kudryashov A.E., Kurbatkina V.V., Shtansky D.V., Voevodin A.A., Sanz A.  Disperse-strengthening by nanoparticles advanced tribological coatings and electrode materials for their deposition // Surface and Coatings Technology. -  2007. – V 201. - P. 6176-6181.

2.  Штанский Д. В., Башкова И. А., Кирюханцев-Корнеев Ф. В., Шевейко А. Н., Левашов Е. А., Мур Д., Глушанкова Н. А. Биоактивные керамические танталсодержащие пленки для имплантатов,  Доклады РАН, 418 (2008) 1-4.

3. 	Shtansky D.V., Gloushankova N.A., Bashkova I.A., Kharitonova M.A., Moizhess T.G., Sheveiko A.N., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Osaka A., Mavrin B.N., Levashov E.A. Ta-doped multifunctional bioactive nanostructured films, Surface and Coatings Technology (doi:10.1016/j.surfcoat.2008.01.003).

4.  Григорьян А.С., Филонов М.Р., Штанский Д.В., Селезнёва И.И., Топоркова А.К. Новый тип имплантационного материала на основе политетрафторэтилена с металлическими и керамическими покрытиями, Стоматология, 2007, (№5)  Спецвыпуск, стр. 20-26.

5. 	Кулаков А.А., Григорьян А.С., Филонов М.Р., Штанский Д.В., Топоркова А.К. Влияние различных по химическому составу покрытий интраоссальных титановых имплантатов на их интеграцию в кость, Российский вестник дентальной имплантологии, 2007, №3/4, с. 10-15.

6.   Biocompatible nanostructured coatings for medicine, Information and Innovations, 2007,1, 63-64.

7.  Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sheveiko A.N., Kutyrev A.E., Levashov E.A.. Hard tribological Ti-Cr-B-N coatings with enhanced thermal stability, corrosion- and oxidation-resistance, Surface and Coatings Technology, 2007, 202, р.861-865.

8.  Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Pierson J.F., Petrzhik M.I., Alnot M., Levashov E.A., Shtansky D.V. Effect of nitrogen on structure, physical and mechanical properties of CrB2 films. Thin Solid Films (submitted).

9.  Audronis M., Leyland A., Matthews A., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Shtansky D.V., Levashov E.A. The Structure and Mechanical Properties of Ti-Si-B Coatings Deposited by DC and Pulsed-DC Unbalanced Magnetron Sputtering, Plasma Process and Polymers, 2007, 4, S687–S692.

10.	Кирюханцев-Корнеев Ф. В., Петржик М.И., Шевейко А.Н., Левашов Е. А., Штанский Д. В. Влияние Al, Si и Cr на термическую стабильность и стойкость к высокотемпературному окислению покрытий на основе боронитрида титана, Физика металлов и металловедение, 2007, т. 104, № 2, с. 176-183

11.	Kiryukhantsev-Korneev F.V., D.V. Shtansky, M.I. Petrzhik, E.A. Levashov, B.N. Mavrin, Thermal stability and oxidation resistance of Ti-B-N, Ti-Cr-B-N, Ti-Si-B-N and Ti-Al-Si-B-N films, Surface and Coatings Technology, 2007, 201, р. 6143-6147.

12. Петржик М.И., Левашов Е.А. Современные методы изучения функциональных поверхностей перспективных материалов в условиях механического контакта. Кристаллография. – 2007. -  том 52. -  №6. - с.1002-1010

13.  Левашов Е.А. Штанский Д.В. Многофункциональные наноструктурные пленки (Обзор).

Успехи химии. – 2007. - 76 (5). – с. 501-509

14. In-Wook Park, Lin J., Moerbe W.C., Mishra B., Moore J.J., Anton J.M., Sproul W.D., Kim

K.H., Voevodin A.A., Levashov E.A., Doll G.L. Nanostructured, Multifunctional Tribological

Coatings. Int. Journal of Nanomanufacturing, 2007, Vol. 1, No. 3, pp. 399-438

15. Levashov E.A., Zamulaeva E.I., Kudryashov A.E., Vakaev P.V., Petrzhik M.I., Sanz A.  Materials Science and Technological Aspects of Electrospark Deposition of Nanostructured WC-Co Coatings onto Titanium Substrates. Plasma Processes and Polymers. – 2007. - V. 4. - Issue 3. - P. 293-300.

17.  Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Rogachev A.S., Kochetov N.A. Mechanoactivation of SHS Systems and Processes. Int. Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis.- 2007. -V.16. - №1.- P. 46-50.

18. Kurbatkina V.V., Levashov E.A., Rogachev A.S. Mechnoactivation of SHS. In the Book: “Combustion of Heterogeneous Systems: Fundamentals and Application for Materials Synthesis”/ Edited by Mukasyan A.S., Martirosyan K.S., Transword Research Network, ISBN 81-7895-269-6, 2007, p. 131-143

- Levashov E.A., Shtansky D.V. Multifunctional Nanostructured Films. Russian Chemical Reviews, 2007, Vol. 76, No. 5, p.p. 463-470

- Levashov E.A., Kudryashov A.E., Pogozhev Yu.S., Vakaev P.V., Zamulaeva E.I., Sviridova T.A.  Specific Features of Formation of Nanostructured Electrospark Protective Coatings on the OT4-1 Titanium Alloy with the Use of Electrode Materials of the TiC-Ti3AlC2 System Disperse-Strengthened by Nanoparticles // Russian Journal of Non-Ferrous Metals.- 2007.- V. 48. - №5. - P. 368-378.

- Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Погожев Ю.С., Вакаев П.В., Замулаева Е.И., Свиридова Т.А. Особенности формирования наноструктурных электроискровых защитных покрытий на титановом сплаве ОТ4-1 при использовании дисперсно-упрочненных наночастицами электродных материалов системы TiC-Ti3AlC2 // Известия вузов. Цветная металлургия. – 2007. - № 5. - С. 54-65.

- Левашов Е.А., Новиков А.В., Курбаткина В.В. Технология и свойства СВС- порошков, материалов и изделий. Лабораторный практикум, М., Издательство «Учеба»,2007, 73 с

- Petrzhik M. I., Levashov E. A. Modern Methods for Investigating Functional Surfaces of Advanced Materials by Mechanical Contact Testing // Crystallography Reports. - 2007.- V. 52. - № 6. -P.966–974.

- Левашов Е.А., Замулаева Е.И., Кудряшов А.Е., Вакаев П.В., Свиридова Т.А., Петржик М.И. Процессы формирования, структура и свойства электроискровых покрытий на армко-железе, полученных при применении нано- и микроструктурных электродов WC-Co. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2007, №1, с. 41- 52

- Levashov E. A., Zamulaeva E. I., Kudryashov A. E., Vakaev P. V., Sviridova T. A., Petrzhik M. I. Formation Processes, Structure, and Properties of Spark Coatings of Armco Iron Obtained with the Use of Nanostructured and Microstructured WC–Co Electrodes. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2007, Vol. 48, No. 6, p. 478-487

- Cherovich Lj.S., Milonjich S.K., Todorovich M.B., Trtanj M.I., Pogozhev Yu.S., Levashov E.A., Blagoveschenskii Y. Point of Zero Charge of Different Carbides. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2007, 297, p. 1-6

- Левашов Е.А., Рогачев А.С., Епишко Ю.К., Кочетов Н.А. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез катодов-мишеней в системе Ti-Ta-C-Ca3(PO4)2 для ионно-плазменного напыления многофункциональных биосовместимых наноструктурированных покрытий. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2007, №1, с. 14-26

- Levashov E.A., Rogachev A.S., Epishko Yu.K., Kochetov N.A. Self-Propagating High-Temperature Synthesis of Target Cathodes in the System Ti-Ta-C-Ca3(PO4)2 for the Ion-Plasma Deposition of Multifunctional Tissue-Compatible Nanostructured Coatings. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2007, Vol. 48, No. 6, p. 496-505

Участие в конференциях, выставках

1. Bashkova I.A., Shtansky D.V., Gloushankova N.A., Sheveiko A.N., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Levashov E.A. Bioactive (Ti,Ta)-Based Ceramics Coatings for Implants,  EUROMAT-2007, Nürnberg 10-13 September, 2007.

2. Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sheveyko A.N., I.A.  Bashkova, Petrzhik M.I., Gloushankova N.A., Reshetov I.V., Grigoryan A.S., Levashov E.A. Nanostructured films. From mechanical engineering to medicine, In Book of Reports of XVIII International Conference on Ion-Surface Interactions (ISI-2007), August 24-28, 2007, Zvenigorod, Moscow Region, Russia, Chapter 3, pp. 10-15.

3. Shtansky D.V., Bashkova I.A., Senatulin B.R., Levashov E.A., Gloushankova N.A., Reshetov I.V., Grigor’yan A.S. Application of SHS-composite targets for deposition of bioactive ceramic coatings for load-bearing implants, IX International Symposium on SHS, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T6-P01.

4. Shtansky D.V. Invited. Design, characterization and testing of multicomponent PVD-coatings for biomedical applications, E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 – June 1, Strasbourg, France.

5. Григорьян А.С., Филонов М.Р., Штанский Д.В., Селезнева И.И., Топоркова А.К. Использование полимера с металлическими и керамическими покрытиями в качестве основы для гибридных имплантатов, III Всероссийский симпозиум с международным участием «Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантологии», Москва, ЦИТО, 25-26 апреля 2007 года, Материалы симпозиума, стр. 61-63.

6. Grygoryan A.S., Filonov M.R., Shtansky D.V., Selezneva I.I., Toporkova A.K. Use of metal-coated and ceramic-coated polymers as scaffolds for composite implants, Proceedings of the British Russian workshop "Stem cells: policy, research and innovations", Moscow 2007, pp. 16-17.

7. Shtansky D.V. Invited. Multicomponent nanostructured coatings with multifunctional properties. From fundamental principles to application, Workshop on Surface Treatments and Coatings for Mechanical and Aeronautical Applications, March 28-30th 2007, Seville, Spain.

8. 	Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Pierson J.F., Sheveyko A.N., Kutyrev A.E., Alnot M., Bauer J.P. Levashov E.A., Shtansky D.V. Structure and properties of hard nanostructured coatings in Cr-B-N system, The 3rd French-Russian Seminar “New Achievements in Materials and Environmental Science”, Metz, November 7-9, 2007, Proceedings, p. 18.

9. Levashov E.A., Zamulaeva E.I., Kurbatkina V.V., Shtansky D.V., Epishko J. Advanced multifunctional nanostructured films and nanoparticles disperse-strengthened coatings, The 3rd French-Russian Seminar “New Achievements in Materials and Environmental Science”, Metz, November 7-9, 2007, Proceedings, p. 20.

10. Левашов Е.А., Штанский Д.В., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Курбаткина В.В. Наноструктурированные и дисперсно-упрочненные наночастицами электродные материалы и многофункциональные покрытия. XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, 23-28 сентября 2007 г., Москва, Тезисы докладов в пяти томах, Том 2: «Химия материалов, наноструктуры и нанотехнологии», М.,  с. 42.

11. Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Петржик М.И., Шевейко А.Н., Левашов Е.А., Штанский Д.В.. Наноструктурные износостойкие покрытия для режущего инструмента. Материалы II международной конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов», 8-11 Сентября, 2007 г., М.: Изд-во ИМЕТ РАН, 2007, 378-379

12. Kiryukhantsev-Korneev F.V., Sheveiko A.N., Sorokin D., Shtansky D.V. Multilayered and Nanocomposite TiCrBN/WSex Coatings Deposited by Ion Implantation Assisted Sputtering of TiCrB and WSe2 targets, EUROMAT-2007, Nürnberg 10-13 September, 2007.

13. Sheveiko A.N., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Petrzhik M.I., Shtansky D.V., Levashov E.A., Obrezkov O.I., Vershok B.A. Influence of high-energy metal ion implantation on the structure and properties of Ti-based ceramics coatings, EUROMAT-2007, Nürnberg 10-13 September, 2007.

14. Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Pierson J.F., Shtansky D.V., Petrzhik M.I., Alnot M., Levashov E.A. Effect of nitrogen on structure and properties of hard CrB2 thin films, E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 – June 1, Strasbourg, France.

15. Godinho V., Fernández-Ramos C., Justo A., Delplancke M.P., Shtansky D., Fernández A. Effect of the target composition on the microstructure and properties of TiAlNSi nanocomposite coatings. E-MRS Spring Meeting 2007, May 28 – June 1, Strasbourg, France.

16. Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sheveiko A.N., Kutyrev A.E. , Petrzhik M.I., Levashov E.A. Hard tribological Ti-(Al,Cr,Si)-(B,N) films with enhanced thermal stability, corrosion- and oxidation-resistance, International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films (ICMCTF), San Diego, USA, April 23-27, 2007.

17. Shtansky D.V. Invited. Multicomponent nanostructured coatings with multifunctional properties. From fundamental principles to application, Workshop on Surface Treatments and Coatings for Mechanical and Aeronautical Applications, March 28-30th 2007, Seville, Spain.

18. Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Штанский Д.В., Замулаева Е.И. Дисперсно-упрочненные наночастицами связки для алмазного инструмента и наноструктурные функциональыне покрытия (Обзор). Вторая Всероссийская конференция по наноматериалам, НАНО-2007, 13-16 марта 2007 г., г. Новосибирск, Россия.

19. Кирюханцев-Корнеев Ф.В., Штанский Д.В., Петржик М.И., Левашов Е.А. Термическая стабильность и стойкость к высокотемпературному окислению твердых наноструктурных покрытий TixBN (x=Al,Cr,Si), 2-я Всероссийская конференция по наноматериалам, НАНО-2007, 13-16 марта 2007 г., г. Новосибирск, Россия, сборник тезисов, стр. 166.

20. Levashov E.A. Chemical Reaction Assisted Pulsed Electrospark Deposition (CRAPED). Proceedings of the Workshop on Surface Treatments and Coatings for Mechanical and Aeronautical Applications, Seville, Spain, 2007, March 28-30, p.48

21. Yepishko Yu.K., Levashov E.A., Senatulin B.R. Development and Production of New Multicomponent Composite Targets For Magnetron Sputtering of Biocompatible Coatings Using Technology of Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS). Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T4_01

22. Kurbatkina V.V., Levashov E.A. Dispersion Hardening Ceramic Materials Produced Using SHS. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T3_01.

23. Zamulaeva E., Levashov E., Kudryashov A., Vakaev P., Petrzhik M. Influence of Grain Size of WC-8%Co in Electrodes on Chemical Interaction with Ti Substrate During Electrospark Deposition. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T4_02

20. Kudryashov A., Pogozhev Yu., Levashov E., Vakaev P., Zamulaeva E., Milonich S.K., Todorovich M.B., Trtanj M.I. Electrode Materials Dispersion-Strengthened With Nanoparticles and Their Use in Electrospark Alloying. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T4_10

21. Shtansky D.V., Bashkova I.A., Senatulin B.R., Levashov E.A., Gloushankova N.A.,  Reshetov I.V., Grigoryan A.S. Application of SHS-Composite Targets for Deposition of Bioactive Ceramic Coatings for Load-Bearing Implants. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T6_P01

22. Filonov M.R., Levashov E.A., Borovinskaya I.P. Refractory Crucible Production with Using SHS Boron Nitride. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS-2007, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T6_P02

23. Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Moore J.J., Shtansky D.V., Epishko J.K., Senatulin B.R., Zamulaeva E.I., In-Work Park. Advanced SHS- Materials for Deposition of Functional Nanostructured Films and Nanoparticles Disperse-Strengthened Coatings. Abstracts Book of IX Int. Symposium on SHS, University of Bourgogne, Dijon, France, 1-5 July, 2007, T4_K1

24. Levashov E.A. Disperse-Strengthened by Nanoparticles Coatings Produced Using Pulse Electrospark Deposition. Book of Abstracts of 4th European Summer School “Rapid Manufacturing for Competitiveness”, ENISE, Sent-Etienne, 10-14 September, 2007

25. Левашов Е.А., Панов В.С., Кудряшов А.Е., Погожев Ю.С. СВС- электродные материалы инструментального назначения. Сборник научных трудов конференции «Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения», Вып. 10, Киев: ИСМ им. В.Н. Бакуля НАН Украины, с. 414-422

Объекты  интеллектуальной собственности

- Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Штанский Д.В., Сенатулин Б.Р. «Мишень для получения функциональных покрытий и способ ее изготовления», Патент РФ № 2305717 Зарегистрирован 23.03.2007.

- Филонов М.Р., Зайцев М.В., Цветкова Е.М., Левашов Е.А. Шихта для изготовления огнеупорных изделий. Патент РФ № 2310627 от 20.11.2007 по заявке № 2006133345 от 19.09.2006

- Levashov E.A., Shtansky D.V., Glushankova N.A., Reshetov I.V. Biologically Compatible Multicomponent Nanostructural Coatings for Medical Application. Международная заявка РСТ/WO 2007/004913 A1 от 11.01.2007

- Петржик М.И., Филонов М.Р., Трегубов А.А., Поздеев А.И., Олесова В.Н., Левашов Е.А. Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантов и способ его получения. Патент РФ № 2302261 по заявке № 2006115866/15(017225) от 11.05.2006. Положительное решение от 13.02.2007

- Левашов Е.А., Штанский Д.В. Многофункциональные биосовместимые наноструктурные пленки для медицины. Заявка на патент РФ № 2007113955 от 16.04.2007

- Григорьян А.С., Филонов М.Р., Кулаков А.А., Штанский Д.В., Левашов Е.А., Селезнева И.И., Топоркова А.К. Способ получения имплантационного материала на основе пористого политетрафторэтилена и материал, полученный этим способом, Заявка на патент №2007105829 от 16.02.2007.

Награды

1.  Директору НУЦ СВС, д.т.н., проф. Левашову Е.А. присвоенного звание почетного доктора наук (Honorary Doctor of Engineering) Горной Академии Колорадо (Colorado School of Mines) (США). На фотографиях приведены сюжеты с церемонии награждения (США, г. Голден, 14.12.2007).

2. За большой вклад в развитие теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности проф. Левашов Е.А. награжден Почетным знаком Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) «На благо России» (Приказ Роспатента № 129л от 14.06.2007).

3. Дипломом и золотой медалью 18-й Международной выставки изобретений, инноваций и технологий ITEX 2007 (Куала Лумпур, Малайзия, 18-20 мая 2007) удостоено изобретение «Связки для получения алмазного инструмента» (авторы: Левашов Е.А.. Андреев В.А., Курбаткина В.В.)

4. Дипломом и золотой медалью 18-й Международной выставки изобретений, инноваций и технологий ITEX 2007 (Куала Лумпур, Малайзия, 18-20 мая 2007) удостоено изобретение «Мишени для осаждения функциональных покрытий и метод их получения» (авторы: Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Штанский Д.В., Сенатулин Б.Р.)

5. Специальным призом Корейской Ассоциации на 18-й Международной выставке изобретений, инноваций и технологий ITEX 2007 (Куала Лумпур, Малайзия, 18-20 мая 2007)  за выдающийся вклад в создание изобретений и инноваций награжден директор НУЦ СВС, проф. Левашов Е.А.

6. Дипломами и памятными медалями Салона Инноваций и бизнеса (г. Белград, Сербия, 28 ноября – 01 декабря, 2007 г.) и Выставки «Дни России в Венгрии» (г. Будапешт, 26-27 ноября 2007 г.) удостоены инновационные разработки «Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины» и «Мишени для осаждения многофункциональных покрытий и метод их получения».

7. Дипломом и золотой медалью Х Международного салона промышленной собственности «Архимед-2007» (г. Москва) удостоено изобретение «Связки для изготовления алмазного инструмента» (авторы: Левашов Е.А.. Андреев В.А., Курбаткина В.В.)

8. Студент гр. РПМ-02 Сорокин Д.И ( рук. проф. Штанский Д.В.) награждён дипломом за работу “Разработка твердых нанокомпозиционных и многослойных покрытий в системе TiCrB(N)/WSex” на Всероссийской выставке научно-технического творчества молодёжи. Москва, ВВЦ 26-29 июня 2007 г.

Защита диссертационных работ

-

Контактные телефоны и почта

Директор НУЦ СВС: д.т.н., профессор, академик РАЕН Левашов Евгений Александрович

Москва 119049, Крымский Вал, 3, ком. 109

тел.: (495) 230-45-00; тел/факс: (495) 236-52-98

е-mail: levashov@shs.misis.ru