Научно-учебный центр СВС МИСиС-ИСМАН (НУЦ СВС)

Директор НУЦ СВС - д.т.н., проф., академик РАЕН,  почетный доктор наук Горной Академии Колорадо (США), Левашов Евгений Александрович

1.1. Научно-учебный центр СВС МИСиС-ИСМАН был создан совместным приказом-постановлением Гособразования СССР и Президиума АН СССР № 744/119 от 21.09.1989, как первый в стране совместный научно-исследовательский и учебный комплекс, объединяющий усилия и ресурсы высшего учебного заведения и академического института в проведении фундаментальных исследований, разработке и внедрении достижений на предприятиях, подготовке и переподготовке специалистов по различным аспектам научной проблематики. НУЦ СВС с первых дней своего существования в качестве структурного подразделения МИСиС объединил ведущих специалистов ИСМАН и МИСиС в области химической физики, физики горения и взрыва, структурной макрокинетики, физического материаловедения, порошковой металлургии, обработки металлов давлением, теории металлургических процессов. Только лишь спустя 9 лет идея создания подобных научно-учебных и учебно-научных центров получила свое воплощение и развитие в президентской Федеральной целевой программе «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки на 1997-2000 годы». Это лишний раз подчеркивает, что в 1989 году был сделан правильный выбор. 20-ти летняя история НУЦ СВС, яркая своими научными достижениями, укрепила его позиции не только в России, но и за рубежом. Сегодня авторитет НУЦ СВС бесспорен, он является признанным в мире материаловедческим центром, специализирующемся на решении нижеследующих научных задач.

1.2. Основные научные направления

- Физикохимия процессов горения, теория самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) (руководители: проф. Е.А. Левашов; проф. А.С. Рогачев);

- Структурная макрокинетика, механизмы формирования структуры продуктов гетерогенных химических реакций в волне горения различных СВС- систем. Механическое активирование экзотермических смесей - как эффективный способ управления кинетикой процесса и свойствами продуктов (руководители: проф. Е.А. Левашов; в.н.с., доцент В.В. Курбаткина; проф. А.С. Рогачев);

- Разработка и синтез новых классов конструкционных и инструментальных, керамических и металлокерамических материалов, дисперсно-упрочненных наночастицами, дисперсионно-твердеющие сплавы (руководители: проф. Е.А. Левашов; в.н.с., доцент В.В. Курбаткина; с.н.с., доцент Ю.С. Погожев);

-  Разработка и синтез наноструктурированных композиционных электродных материалов для процессов электронно-ионно-плазменного и ионно-лучевого распыления,   электроискрового импульсного легирования, термореакционного электроискрового упрочнения (руководитель: проф. Е.А. Левашов);

- Физикохимия многофункциональных и функционально-градиентных материалов (ФГМ), в том числе алмазосодержащих, электродных, ударостойких материалов (руководитель: проф. Е.А. Левашов);

- Физика плазмы, теория ионно-плазменных и ионно-лучевых процессов. Ионная имплантация (руководители: гл.н.с., проф. Д.В. Штанский; проф. Е.А. Левашов);

- Кинетика и механизм формирования наноструктурных тонких пленок и покрытий (сверхтвердых, биосовместимых, жаростойких, коррозионностойких, оптических, резистивных), полученных методами магнетронного напыления, ионной имплантации, импульсного лазерного осаждения, импульсного электроискрового упрочнения, термореакционного электроискрового упрочнения с использованием композиционных СВС- мишеней и электродов (руководители: гл.н.с., проф. Д.В. Штанский; проф. Е.А. Левашов);

- Создание метрологического комплекса и нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений механических и трибологических свойств наноструктурированных поверхностей и продукции наноиндустрии. (руководители: проф. Е.А. Левашов; гл.н.с., проф. Д.В. Штанский; с.н.с., доцент Петржик М.И.);

- Разработка и синтез огнеупорной СВС- керамики металлургического назначения. Исследование закономерностей взаимодействия керамических материалов с металлургическими расплавами. Разработка новых огнеупорных композиций, в том числе для центробежного литья прецизионных сплавов медицинского назначения (руководитель: проф. М.Р. Филонов);

- Разработка и синтез жаропрочных и жаростойких композиционных материалов с интерметаллидной матрицей (руководитель: проф. Е.А. Левашов).

Научные направления носят инновационную направленность и соответствуют приоритетному направлению развития науки, технологий и техники Российской Федерации «Индустрия наносистем и материалы», критические технологии: «Нанотехнологии и наноматериалы», «Технологии создания и обработки кристаллических материалов со специальными свойствами», «Технологии создания композиционных и керамических материалов», «Технологии создания биосовместимых материалов».     Указанные направления развиваются от фундаментальных и проблемно-ориентированных НИР через ОКР, изготовление опытных образцов и партий изделий, проведение испытаний, а также маркетинговых и патентных исследований к освоению серийного производства новых материалов, оказания научно-технических услуг предприятиям.

1.3. Кадровый потенциал. Участие сотрудников подразделения в работе диссертационных советов, редакционных коллегий журналов, в работе международных научных советов.

В НУЦ СВС работает 28 штатных сотрудников. Докторов наук -3 , кандидатов наук- 9. Молодых ученых кандидатов наук- 3. Профессора Левашов Е.А. и Рогачев А.С. являются членами диссертационных советов Д 212.132.05 при МИСиС и Д 002.092.01 при ИСМАН. Сотрудники участвуют в работе редакционных коллегий следующих журналов: «Известия вузов. Цветная металлургия»; «Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия»; «Цветные металлы»; «International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis»; «Физическая инженерия поверхности»; «Металловедение и термообработка материалов». Участвуют в работе следующих научных советов и комитетов: научный совет РАН по горению и взрыву; международный комитет по функциональным градиентным материалам; Европейский совместный комитет по плазме и инженерии поверхности; международный комитет конференции «Plasma Surface Engineering»; международный комитет по СВС;  международный комитет Российско-Французской конференции «Новые достижения в материаловедении и охране окружающей среды»;  международная лаборатория ACSEL (Advanced Coatings and Surface Engineering Laboratory); международный комитет конференции «Metallurgical Coatings and Thin Films», международный комитет Европейской конференции по нано пленкам.

- Научные и инновационные достижения в 2008 г.

2.1 	Достигнутые в 2008 году результаты

2.1.1. Разработка научных и технологических принципов создания многофункциональных конструкционных керамических материалов и наноструктурированных покрытий

По технологии силового СВС- компактирования синтезированы новые композиционные керамические материалы на основе MAX фаз в системе CrхTi2-хAlC при х = 0; 0,5; 1; 1,5; 2. Исследована структура и фазовый состав продуктов синтеза, их свойства. Изучены механизмы структуро- и фазообразования продуктов синтеза. Показано, что наибольшее содержание MAX- фазы (96– 98 %) достигается в продуктах синтеза при параметрах зашихтовки х = 0 и 2. Выполнен комплекс исследований физических и механических свойств (гидростатической и истинной плотностей, остаточной пористости, твердости, скорости звука, модуля упругости и модуля упругого восстановления) композиционных керамических материалов. Установлено, что исследуемые материалы обладают высокой жаростойкостью, при этом увеличение концентрации хрома в составе образцов способствует заметному снижению значений скорости окисления, которая составляет 0,024 г/м2×ч-1 для образца с параметром зашихтовки х = 2. Синтезированы однослойные мишени-катоды для ионно-плазменного (магнетронного) осаждения многофункциональных наноструктурных покрытий. Проведена оптимизация технологических параметров процесса силового СВС- компактирования.

Получены покрытия (Ti,Cr)-Al-(C,N) с использованием метода магнетронного распыления композиционных катодов-мишеней на основе МАХ- фаз CrхTi2-хAlC (х=0, 0,5, 1,5, 2), а также комбинированного метода магнетронного распыления и имплантации высокоэнергетических ионов титана. Выполнен комплекс материаловедческих исследований. Установлено, что покрытия обладают сочетанием высокой твёрдости 20-35 ГПа с высокой износостойкостью и относительно низким коэффициентом трения (0.2). Проведены исследования термической стабильности, жаростойкости и электрохимических характеристик. Показано, что покрытия, полученные по оптимальным режимам, имеют стабильную структуру до 800-1000оС, обладают высокой стойкостью к высокотемпературному окислению до 1000оС и высокими антикоррозионными свойствами.

Данные работы выполнялась по следующим проектам:

- Тема № 1164038, государственный контракт № 01.164.12.НВ20 от 25.08.2008 по теме: «Разработка научных и технологических принципов создания многофункциональных конструкционных керамических материалов и наноструктурированных покрытий на основе МАХ- фаз в системе CrxTi(2-x)AlC», проект 2008-ИН-1.3Н-24-04 (руководитель: проф., д.т.н. Левашов Е.А.). Объем 2008 г = 8,0 млн. руб.

2.1.2. Разработка научных и технологических принципов создания наноструктурированных керамических дисперсионно-твердеющих и дисперсно-упрочнённых наночастицами композиционных материалов и покрытий с высокой износостойкостью, термической стабильностью, стойкостью к высокотемпературному окислению и воздействию агрессивных сред

Проведен комплекс экспериментальных и теоретических исследований, позволивший установить взаимосвязь между структурой и свойствами механически активированных порошковых смесей, физико-химическими параметрами реакций горения и структурой продуктов горения. Проанализированы закономерности химического взаимодействия в гетерогенных средах с участием нанокомпонента, механизм фазо- и структурообразования в волне горения пересыщенных твердых растворов и механизм концентрационного расслоения этих пересыщенных твердых растворов с выделением нанодисперсной избыточной фазы. Определены закономерности взаимодействия в механически активированных гетерогенных смесях и принципы формирования структуры в композиционных СВС- материалах, полученных из них. Установлены новые закономерностей химического взаимодействия в системах с участием нанокомпонента, особенности фазо- и структурообразования продуктов синтеза. При использовании энергонагруженных аппаратов (центробежных планетарных мельниц (ЦПМ))  изменения, происходящие с шихтой, являются существенными. Эти изменения включают в себя более равномерное распределение компонентов шихты (что важно в случае многокомпонентных смесей), измельчение частиц реагентов и формирование высокой реакционной поверхности смеси, увеличение плотности дефектов структуры металлических и неметаллических реагентов. Основная работа МА затрачивается на создание новой реакционной поверхности между компонентами смеси. При этом ее рост не обязательно сопровождается увеличением удельной поверхности. Одновременное увеличение удельной и контактной поверхности наблюдается в системах, состоящих из хрупких реагентов, или когда хотя бы один из них (например, сажа) находится в высокодисперсном состоянии (доля его удельной поверхности является определяющей). Экспериментально установлено, что скорость горения механически активированных смесей заметно выше, чем у исходных. Предварительное МА шихты Ti-Ta-C приводит к взаимодействию компонентов в режиме объемного горения. Для систем, состоящих из пластичных компонентов (например, Ni-Al, Ti-Ni и др.), удельная поверхность в процессе МА, уменьшается вследствие агломерации частиц. Структура агломерированных частиц состоит из множества слоев толщиной нескольких микрон, а горение протекает с большей скоростью и носит ступенчатый квазистационарный на микроуровне характер.

Механическое активирование позволяет проводить СВС в слабо экзотермических смесях, в том числе сильно разбавленных инертным компонентом. В результате пластической деформации частиц возрастает концентрация объемных и поверхностных дефектов, повышается внутренняя энергия системы, приводящая к увеличению реакционной способности, возрастанию тепловыделения и скорости тепловыделения. Измельчение порошков, формирование агломерированной структуры и повышение площади контакта между частицами оказывает существенное влияние на скорость, характер горения, полноту реагирования, что позволяет целенаправленно управлять составом и свойствами синтезированных продуктов. Изучено влияние обработки в ЦПМ шихты для композиционных материалов с металлической матрицей на основе Со, получаемых методом горячего прессования. Подобрано оптимальное время смешения, обеспечивающее равномерное распределение наночастиц по объему шихты. Обработка в ЦПМ увеличивает активность кобальтового порошка в процессах спекания. Выполненные исследования позволили разработать принципы конструирования композиционных материалов, а именно:

-материалов дисперсионно-твердеющего типа на основе карбидов переходных металлов;

-материалов с дисперсно-упрочненной наночастицами матрицей, как металлической, так и керамической, путем целенаправленного введения нанопорошка в исходную порошковую смесь.

Разработанные материалы нового класса рекомендованы для  практического применения в качестве высокопрочных, жаростойких и износостойких дисперсно-упрочненных материалов, а также для нанесения износостойких и жаростойких покрытий методами магнетронного распыления или электроискровым легированием. Модифицирование поверхности осуществлялось по технологии электроискрового легирования (ЭИЛ) с использованием разработанных материалов. Так стойкость к высокотемпературному окислению дисперсионно-твердеющих керамик (Ti,Tа)C с содержанием Tа - 9,4% составила менее 8 г/м2 за 50 часов при 800oC, что превышает жаростойкость стехиометрического карбида титана TiC. Лучшие трибологические характеристики показали покрытия из электродного материала TiC-Ni с добавками композиционных наночастиц (Mo-0,5%Al2O3 нано). Проведено сравнение полученных результатов со свойствами широко распространенных в авиационной технике покрытий из сплавов ВК8 и Т15К6. Установлено, что покрытия из разработанных материалов повышают фреттингостойкость на 50%, износостойкость в 1,5 раза, снижают коэффициент трения на 25%.

Вторичная обработка поверхности электроискрового покрытия углеродсодержащими электродами способствует повышению сплошности, снижению шероховатости, уменьшению К тр, увеличению износостойкости и жаростойкости, по сравнению с однослойными покрытиями. Проведены испытания нс- электродов в условиях импульсного электроискрового легирования опытных партий клапанов газораспределения и кривошипов из титановых сплавов.. Изучены особенности формирования электроискровых покрытий на титановых сплавах ВТ6 и ВТ20. Проведены исследования структуры, состава и свойств покрытий на основе карбидов вольфрама, титана, хрома, боридов титана, в.т.ч. наноструктурированных. Рекомендованы составы электродных материалов для обработки опытных партий деталей авиационной техники для проведения стендовых  испытаний согласно ГОСТ РВ15.203-201.

Данные работы выполнялась по следующим проектам:

- Тема № 1164014, хоздоговор № 043/ 06-2 от 23 марта 2006 с ПКО «Теплообменник»: «Разработка и внедрение технологии электроискровой обработки изделий, выпускаемых ОАО ПКО «Теплообменник» с применением новейших составов электродных материалов, в т.ч. модифицированных нанодисперсными компонентами и наноструктурных» (рук: с.н.с., к.т.н. Кудряшов А.Е.). Объем 2008 г = 75 тыс. руб.

- Партнерский проект МНТЦ 3616 по теме: «Разработка экологически чистого сухого процесса механической обработки» с Национальной лабораторией Брукхевена, компанией «Дженерал Моторс» и Департаментом энергетики США (рук: проф., д.т.н. Левашов Е.А.). Объем 2008 г = 230 000 долларов США.

- Тема 3164052 (ЕЗН, Рособразование) «Разработка теоретических основ создания дисперсно-упрочненных наночастицами композиционных материалов путем применения механического активирования порошковых смесей» (рук: проф., д.т.н. Левашов Е.А.). Объем 2008 г =1,25 млн. руб.

Партнерами по данным проектам являются: МГУПИ, С-ПГТУ, ИОФАН, ИТМО, ИСМАН, ВИАМ, РНЦ «Курчатовский институт», ЗАО НПО «Металл», ОАО ПКО «Теплообменник» (г. Нижний Новгород), ОАО Научно-исследовательский институт стали, ФГУП ПО Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского, ФГУП ММПП «Салют», ОАО Энергомаш им. академика Глушко (г. Химки), ОАО НПО «Сатурн», ООО «Компоненты двигателя» (г. Москва), Уфимское авиационно-производственное  объединение .

2.1.3. Разработка фундаментальных основ и технологии производства многофункциональных биосовместимых наноструктурных пленок и покрытий с биоактивной поверхностью для металлических и полимерных высокопористых имплантатов

Отработана технология нанесения покрытий на подложки из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Разработана методика определения электрохимических характеристик полимерных конструкций с покрытиями. Отработана методика биологических исследований in vitro полимерных имплантатов с наноструктурированными покрытиями. Проведены коррозионные испытания полимерных конструкций с покрытиями. Изучены медико-биологические характеристики высокопористых имплантационных конструкций на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) и высокомолекулярного полиэтилена (ВМП) с покрытиями. Отработана методика исследования полимеров с покрытиями методами сканирующей зондовой микроскопии и ИК Фурье-спектросокопии.

Разработана и синтезирована методом СВС новая композиционная мишень-катод в системе TiC0.5+CaO+Si3N4. Оптимизированы технологические параметры процесса СВС. Методом магнетронного распыления композиционных мишеней получены многофункциональные биосовместимые  наноструктурные покрытия (МБНП). Проведены трибологические исследования МБНП на воздухе, а также в различных физиологических средах. Проведены электрохимические исследования покрытий в модельном биологическом растворе,  исследованы кинетика изменения потенциала коррозии покрытий и их катодно-анодное поведение. Исследована адгезия и распластывание эпителиальных клеток IAR-2 и остеобластов MC3T3-E1 на поверхности покрытий. Исследована кинетика пролиферации остеобластов и выполнена количественная колориметрическая оценка активности щелочной фосфатазы. Исследована биосовместимость покрытий in vivo путем подкожной имплантации живым мышам образцов с покрытиями.

Изготовлены модельные образцы имплантатов. Проведены структурные исследования, определены химические, механические и трибологические свойства имплантатов с МБНП. Разработаны взаимодополняющие прецизионные методы диагностики, аттестации и контроля качества новых материалов и изделий, проведена сертификация методик выполнения измерений.

Данные работы выполнялась по следующим проектам:

- Тема 4164035, государственный контракт № 02.513.11.3179 от 20.04.2007 по теме: «Разработка фундаментальных основ и технологических принципов получения многофункциональных биосовместимых  наноструктурных покрытий с биоактивной поверхностью для металлических и полимерных высокопористых имплантатов», шифр 2007-3-1.3-22-02-021 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (соруководители: д.т.н., проф. Филонов М.Р., д.ф.-м.н., гл.н.с., проф. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 4 млн. руб.

- Тема 4164037, государственный контракт № 02.513.11.3323 от 31.07.2007 по теме: «Разработка биоактивных наноструктурных покрытий на основе тугоплавких соединений с биологически активной неорганической матрицей», шифр 2007-3-1.3-00-02-003 в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (руководитель: д.ф.-м.н., гл.н.с., проф. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 0,75 млн. руб.

- Тема: 9164101, хозяйственный договор с БелГУ по государственному контракту № 02.523.11.3007 комплексного проекта: «Разработка опытно-промышленных технологий получения нового поколения медицинских имплантатов на основе титановых сплавов» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы» (руководитель: д.ф.-м.н., гл.н.с., проф. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 15 млн. руб.

- Международный проект МНТЦ № 3589 «Многофункциональные биоактивные наноструктурные покрытия для имплантатов, работающих под нагрузкой», 2007-2009 (руководитель: д.ф.-м.н., гл.н.с., проф. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 135 000 долларов США.

- Международный проект EXCELL «Преодоление фрагментарности Европейских исследований в области многофункциональных тонких пленок», 2005-2010 (руководитель: д.ф.-м.н., г.н.с., проф. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 6 467 976 руб.

Партнерами по данным проектам являются: ФГУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»  (ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий»); ФГУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи» (ФГУ «ЦНИИС и ЧЛХ Росмедтехнологий»); Государственное учреждение Российский онкологический научный центр имени Н.Н. Блохина Российской академии медицинских наук (ГУ РОНЦ им. Блохина РАМН); ЗАО НПО «МЕТАЛЛ»; БелГУ; МФТИ; ООО «Конмет»; Институт физики прочности и материаловедения СО РАН; ГУП РТ «Всероссийский научно-исследовательский проектный институт медицинских инструментов; ИМЕТ РАН; ФГУП «ЦНИИКМ «Прометей»; ООО КНПО «Биотехника», Институт спектроскопии РАН, Пражский технический университет; Университет в г. Окаяма (Япония), а также партнеры по международному проекту EXCELL.

2.1.4. Создание метрологического комплекса и нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии

Выполнен анализ состояния измерений физико-механических характеристик наноматериалов. Определена номенклатура разрабатываемой метрологического комплекса измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии. Разработаны два проекта методик выполнения измерений (МВИ), регламентирующих проведение измерений шероховатости и топографии поверхности наноматериалов и наноструктурированных поверхностей на оптическом профилометре WYKO NT1100 и сканирующем зондовом микроскопе Ntegra prima Basic.Проведено метрологическое исследование МВИ.Разработаны и изготовлены экспериментальные образцы пленок и покрытий Ti-C-Ca-P-O-N и Ti-Cr-B-N толщиной менее 100 нм на подложках из плавленого кварца, фианита, сапфира, монокристаллического кремния и монокристаллического синтетического алмаза для измерений шероховатости и топологии поверхности.Создана часть метрологического комплекса, обеспечивающего измерение параметров шероховатости и топологии поверхности продукции наноиндустрии/

Данные работы выполнялась по следующим проектам:

- Тема № 1164018, государственный контракт № 154-6/334 от 24.10.2008 г. с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии по теме: «Создание метрологического комплекса и нормативно-методической базы для обеспечения единства измерений механических и трибологических свойств наноматериалов и продукции наноиндустрии», проект «2008-3-3.1-053»  в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы» (руководитель: проф., д.т.н. Левашов Е.А.). Объем 2008 г = 20 млн. руб. Партнерами являются: ФГУП “ВНИИФТРИ”, ФГУ ТИСНУМ, ЗАО НПО «Металл», ОАО “НИЦПВ”, ААЦ “Аналитика”.

- Тема № 6252003 Международный проект NANOINDENT “Создание, распространение и стандартизация новых методов наномеханических исследований” в рамках 7-й Рамочной программы Евросоюза (руководитель: д.ф.-м.н. Штанский Д.В.). Объем 2008 г = 19,4 тыс. руб.

2.2 	Основные научно-технические показатели

Основные публикации

1. Акулинин П.В., Левашов Е.А., Хосоми С.. Яманака Х., Сорокин М.Н. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез алмазосодержащих функционально-градиентных материалов с керамической матрицей TiN-AlN-Ti5Si3. Цветные металлы, 2008, №2, с. 72-77

2. Shtansky D.V., Gloushankova N.A., Bashkova I.A., Kharitonova M.A., Moizhess T.G., Sheveiko A.N., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Osaka A., Mavrin B.N., Levashov E.A. Ta-doped multifunctional bioactive nanostructured films. Surface and Coatings Technology, 2008, Vol. 202, p.p. 3615–3624

3. Зайцев А.А., Курбаткина В.В., Левашов Е.А. Особенности влияния нанодисперсных добавок на процесс спекания и свойства порошковых кобальтовых сплавов. Известия вузов. Цветная металлургия, 2008, № 2, с. 53-59

4. Кирюханцев –Корнеев Ф.В., Шевейко А.Н., Левашов Е.А., Штанский Д.В. Перспективные наноструктурные покрытия для машиностроения. Вопросы материаловедения, 2008, №2 (54), с. 187 -201

5. Zamulaeva E.I., Levashov E.A., Kudryashov A.E., Vakaev P.V., Petrzhik M.I. Electrospark coatings deposited onto an Armco iron substrate with nano- and microstructured WC–Co electrodes: Deposition process, structure, and properties. Surface and Coating Technology, 2008, Vo. 202, p.p. 3715-3722.

6. Левашов Е.А., Погожев Ю.С., Кудряшов А.Е., Рупасов С.И., Левина В.В. Дисперсно-упрочненные наночастицами композиционные материалы на основе TiC-Ni для электроискрового легирования. Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2008, №2, с. 17-24

7. Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Рогачев А.С., Кочетов Н.А., Пацера Е.И., Сачкова Н.В. Особенности горения и структурообразования в системе Ti-Ta-C. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2008, №2, с. 25-35

8. Зайцев А.А., Курбаткина В.В., Левашов Е.А. Особенности влияния нанодисперсных добавок на процесс получения и свойства спеченного сплава Fe-Co-Cu-Sn. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2008, №2, с. 35-41

9. Zaitsev A.A., Kurbatkina V.V., Levashov E.A. Features of the Effect of Nanodispersed Additivies on the Sintering Process and Properties of Powdered Cobalt Alloys. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2008, Vol. 49, No. 2, p. 120-126

10. Kurbatkina V.V., Levashov E.A.,  Patsera E.I., Kochetov N.A., Rogachev A.S. Combustion and Structure Formation in the Mechanoactivated Cr–B System. International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, Vol. 17, No. 3, pp. 189–194.

11. Кудряшов А.Е., Левашов Е.А., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С. О применении новых электродных материалов и оборудования в технологии электроискрового легирования. Материалы 10-й Международной научно-практической конференции «Технологии ремонта, восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, оборудования, инструмента и технологической оснастки», ч. 2, Россия, г. Санкт-Петербург, 15-18 апреля 2008 г., издательство Политехнического университета, с. 248-257.

12. Левашов Е.А., Погожев Ю.С., Штанский Д.В., Петржик М.И. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез керамических материалов на основе Mn+1AXn- фаз в системе Ti-Cr-Al-C. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2008, №3, с.13-23

13. Кудряшов А.Е., Левашов Е.А., Ветров Н.В., Шалькевич А.Б., Иванов Е.В., Солнцева И.С. Новый класс электроискровых покрытий для изделий из титановых сплавов, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия, 2008, №3, с.34-46

14. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Еремеева Ж.В., Иванов В.И. Новые электродные материалы для технологии электроискрового легирования. Труды всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка ГОСНИТИ. РАСН, ТРУДЫ ГОСНИТИ, Том 102, М., стр. 106-108.

15. Levashov E. A., Pogozhev Yu.S., Kudryashov A.E.,  Rupasov S. I., Levina V.V. TiC–Ni-Based Composite Materials Dispersion-Strengthened by Nanoparticles for Electrospark Deposition.  Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2008, Vol. 49, No. 5, pp. 397–403

16. Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Rogachev A.S., Kochetov N.A., Patsera E.I., Sachkova N.V. Characteristic Properties of Combustion and Structure Formation in the Ti–Ta–C System. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2008, Vol. 49, No. 5, pp. 404–413.

17. Zaitsev A.A., Kurbatkina V.V., Levashov E.A. Features of the Influence of Nanodispersed Additions on the Process of and Properties of the Fe–Co–Cu–Sn Sintered Alloy. Russian Journal of Non-Ferrous Metals, 2008, Vol. 49, No. 5, pp. 414–419

18. Замулаева Е.И., Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Вакаев П.В. Перспективные материалы для технологии электроискрового легирования. Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов (ТПКММ). Интенсификация и моделирование свойств материалов и технологических процессов. Труды 5-й Московской Международной конференции 24-27 апреля 2007, Москва /под редакцией К.В. Фролова, О.С.Сироткина, В.С.Боголюбова,  М.: «Знание», 2008 г., с. 230-236

19. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Петржик М.И., Еремеева Ж.В. Перспективные электродные материалы для технологии электроискрового легирования. Материалы VIII Всероссийской конференции «Физикохимия ультрадисперсных (нано-) систем». 10-14 ноября 2008 г. Белгород, М.: МИФИ, 2008, с. 281-282.

20. Штанский Д.В., Башкова И.А., Глушанкова Н.А., Григорьян А.С., Решетов И.В., Левашов Е.А. Новое поколение многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий для металлических и полимерных имплантатов. Материалы VIII Всероссийской конференции «Физикохимия ультрадисперсных (нано-) систем», 10-14 ноября, Белгород, М.: МИФИ, 2008,  с.261-262

21. D.V. Shtansky, A.N. Sheveyko, D.I. Sorokin, L.C. Lev, B.N. Mavrin, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev. Structure and properties of multi-component and multilayer TiCrBN/WSex coatings deposited by sputtering of TiCrB and WSe2 targets. Surface and Coatings Technology, 202 (2008) 5953-5961.

22. Д. В. Штанский, И. А. Башкова, Ф. В. Кирюханцев-Корнеев, А. Н. Шевейко, Е. А. Левашов, Д. Мур, Н. А. Глушанкова. Биоактивные керамические танталсодержащие пленки для имплантатов.  Доклады РАН, 418 (2008) 1-4.

Участие в конференциях

1.  Левашов Е.А., Штанский Д.В., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Курбаткина В.В. Многофункциональные наноструктурные покрытия: структура, свойства, применение. Материалы Первой международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь-Россия- Украина», Минск 22-25 апреля 2008/ редкол: П.А. Витязь и др. Минск, «Белорусская наука», 2008, с. 189

2. Погожев Ю.С., Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Ульянова Т.М. Дисперсно-упрочненные наночастицами электродные материалы на основе карбида титана. Материалы Первой международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь-Россия- Украина», Минск 22-25 апреля 2008/ редкол: П.А. Витязь и др. Минск, «Белорусская наука», 2008, с. 239

3. Зайцев А.А., Курбаткина В.В., Левашов Е.А. Влияние нанодисперсных добавок на процесс спекания и свойства порошковых сплавов на основе кобальта и железа. Материалы Первой международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь-Россия- Украина», Минск 22-25 апреля 2008/ редкол: П.А. Витязь и др. Минск, «Белорусская наука», 2008, с. 242

4. Кирюханцев–Корнеев Ф.В., Шевейко А.Н., Левашов Е.А., Штанский Д.В. Многокомпонентные наноструктурные покрытия для работы в экстремальных условиях. Материалы Первой международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2008: Беларусь-Россия- Украина», Минск 22-25 апреля 2008/ редкол: П.А. Витязь и др. Минск, «Белорусская наука», 2008, с. 264.

5. Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Zamulaeva E.I., Kudryashov A.E., Vakaev P.V., Pogozhev Yu.S., Lev L.C. Nanoparticles Disperse- Strengthened Coatings Produced by Chemical Reaction Assisted Pulse Electrospark Deposition (CRAPED). Program and Abstracts of the 35th Int. Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. Town and Country Hotel, San Diego, CA, April 28-May 2, 2008, p. 16

6. Park In-Work, Moore J.J., Mishra B., Voevodin A.A., Kim K.N., Levashov E.A. Microstructure and Oxidation Resistance of  Ti-B-C, Ti-B-C-N, and Ti-B-C-N-Si Films Deposited by Unbalance Magnetron Sputtering. Program and Abstracts of the 35th Int. Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films. Town and Country Hotel, San Diego, CA, April 28-May 2, 2008, p. 17

7. D.V. Shtansky, A.N. Sheveiko, D.I. Sorokin, L.C. Lev, B.N. Mavrin, F.V. Kiryukhantsev-Korneev, Structure and properties of nanocomposite and multilayered TiCrBN/WSex coatings deposited by ion implantation assisted sputtering of TiCrB and WSe2 targets, ICMCTF-2008, April 28 – May 2, 2008, San Diego, USA, Book of abstracts, p. 9.

8. Levashov E.A., Zamulaeva E.I., Pogozhev Yu.S., Kurbatkina V.V. Disperse- Strengthened by Nanoparticles Coatings Produced by Pulse Electrospark Deposition (PED) and Chemical Reaction Assisted PED. Book of Abstracts of 11th Int. Conference on Plasma Surface Engineering (PSE-2008), September 15-19, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany, p. 45

9. Shtansky D.V., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Sheveiko A.N., Bashkova I.A., Levashov E.A., Sorokin D. Multicomponent nanocomposite films. From fundamental principles to application.  Book of Abstracts of 11th Int. Conference on Plasma Surface Engineering (PSE-2008), September 15-19, 2008, Garmisch-Partenkirchen, Germany, p. 269

10. Shtansky D.V., Gloushankova N.A., Bashkova I.A., Kiryukhantsev-Korneev F.V., Sheveiko A.N., Mavrin B.N., Levashov E.A., Osaka A. Design and Characterization of Multifunctional Bioactive Nanostructured Films for Implants. Book of Abstracts, The 10th Int. Symposium on Multiscale, Multifunctional and Functionally Graded Materials (MM&FGM 2008), Sendai, Japan, 22-25 Sept, 2008, p. 23

11. Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Zaitsev A.A., Andreev V.A., Hosomi S., Ohyanagi M. Diamond Containing FGMs and Disperse-Strengthened by Nanoparticles Tools. Book of Abstracts, The 10th Int. Symposium on Multiscale, Multifunctional and Functionally Graded Materials (MM&FGM 2008), Sendai, Japan, 22-25 Sept, 2008, p. 30

12. Левашов Е.А., Штанский Д.В., Петржик М.И. Перспективные функциональные наноструктурные покрытия. Методы формирования. 1-я Школа «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии. Наноматериалы», «Наносертифика», 27октября – 1 ноября. Тезисы лекций, 2008, с. 50

13. Замулаева Е.И., Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Вакаев П.В. Перспективные материалы для технологии электроискрового легирования. Теория и практика технологий производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов (ТПКММ). Интенсификация и моделирование свойств материалов и технологических процессов. Сборник тезисов 5-й Московской Международной конференции 24-27 апреля 2007, Москва, Россия/ под редакцией К.В. Фролова, О.С.Сироткина, В.С.Боголюбова.

14. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Петржик М.И., Еремеева Ж.В. Перспективные электродные материалы для технологии электроискрового легирования. Тезисы VIII Всероссийской конференции «Физикохимия ультрадисперсных (нано-) систем». 10-14 ноября 2008 г. Белгород, М.: МИФИ, 2008.

15. Штанский Д.В., Башкова И.А., Глушанкова Н.А., Григорьян А.С., Решетов И.В., Левашов Е.А. Новое поколение многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий для металлических и полимерных имплантатов. Тезисы VIII Всероссийской конференции «Физикохимия ультрадисперсных (нано-) систем», 10-14 ноября, Белгород, М.: МИФИ, 2008.

16. Shtansky D.V., Sorokin D.I., Bashkova I.A., Kiryukhanntsev-Korneev Ph.V., Sheveiko A.N., Levashov E.A. Multicomponent Nanostructured Films for Various Tribological Applications. International Workshop on Advanced Nanostructured Materials and Thin Films for Industrial Applications, November 11-12, 2008, The University of Nottingham, Nottingham UK, Book of Abstracts, p. 39-40.

17. Shtansky D.V., Levashov E.A., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Sheveiko A.N., Bashkova I.A., Kudryashov A.E., Pogozhev Yu.S. Advanced Composite, Functionally Graded and Nanostructured Materials and Technologies for Their Productions. International Workshop on Advanced Nanostructured Materials and Thin Films for Industrial Applications, November 11-12, 2008, The University of Nottingham, Nottingham UK, Book of Abstracts, p. 41.

18. Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С. Дисперсно-упрочненные наночастицами материалы и покрытия для ответственных узлов, работающих в экстремальных условиях эксплуатации. Сборник тезисов докладов научно-технологических секций. Том 1. Международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech, Москва, 3-5.12.2008, с. 396.

19. Штанский Д.В., Башкова И.А., Филонов М.Р., Левашов Е.А., Глушанкова Н.А, Решетов И.В., Григорян А.С. Многофункциональные биоактивные наноструктурные покрытия для медицины. Сборник тезисов докладов научно-технологических секций. Том 2. Международный форум по нанотехнологиям Rusnanotech, Москва, 3-5.12.2008, с.390-391.

20. Levashov E.A. Nanostructured and Disperse- Strengthened by Nanoparticles Materials and Coatings. Seminar «New Developments of Russian Organization in the Field of Nanotechnologies and Nanomaterials”, Sofia, Bulgaria, October 8-12, 2008

21. Курбаткина В.В., Левашов Е.А., Рогачев А.С., Пацера Е.И., Кочетов Н.А. Особенности горения и структурообразования в системе Cr-B при использовании мехактивирования смесей. Сборник тезисов XIV Симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, 13-17 октября 2008 г., с. 15

22. Левашов Е.А., Курбаткина В.В., Рогачев А.С., Кочетов Н.А., Пацера Е.И., Сачкова Н.В. О механизме горения и структурообразования в системе Ti-Ta-C. Сборник тезисов XIV Симпозиум по горению и взрыву, Черноголовка, 13-17 октября 2008 г., с. 34

23. Ф.В. Кирюханцев-Корнеев, J.F. Pierson, Д.В. Штанский. Твёрдые и сверхтвёрдые нанокомпозиционные покрытия nc-CrB2/a-BN. V Международный междисциплинарный симпозиум «Прикладная синергетика в нанотехнологиях», Москва, Россия, 17-20 Ноября, 2008, Сборник трудов, с. 261-265.

24. D. Philippon, V. Godinho, J.C. Sánchez-López, D. Shtansky, M.P. Delplancke-Ogletree, A. Fernández. Tribological and mechanical characterization of TiAlSiN nanocomposite thin films, International Workshop on Advanced Nanostructured Materials and Thin Films for Industrial Applications, The University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom, November 10-13, 2008, book of abstracts, p. 50-51.

25. Bashkova I.A., Sheveiko A.N., Gloushankova N.A., Mavrin B.N., Rojas Ruiz C., Shtansky D.V. Influence of Si on the structure and properties of multifunctional bioactive nanostructured films, 14th International Conference on Thin Films, November 17-20, 2008, Ghent, Belgium, Proceedings, p. 82.

26. Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, E.A. Levashov, E.A. Vinogradov, D.V. Shtansky. Structure and properties of Ti-Cr-Al-C-N coatings produced by magnetron sputtering of MAX-phase TixCr2-xAlC targets, 3rd International Conference on Surface, Coatings and Nanostructured Materials, October 21-24, 2008, Barcelona, Spain, Book of Abstracts, p. 79.

27. M.D. Abad, D. Cáceres, Y.S. Pogozhev, D.V. Shtansky, J.C. Sánchez-López.  Bonding structure and mechanical properties of Ti-B-C coatings, Eleventh International Conference on Plasma Surface Engineering, Garmisch-Partenkirchen, September 15-19, 2008, Proceedings, p. 46.

28. S. G. Ignatov, A.G. Voloshin, G.N. Fedjukina, E. A. Ganina, V.V. Mochalov, D.V Shtansky,  S.Y. Filippovich, A. Osaka. Bactericidal and Toxic Activity of Multi-functional Bioactive Nano-structured Films for Load-bearing Implants, NanoBio European Conference, Barcelona, Spain, June 9-13, 2008.

29. S. G. Ignatov, A.G. Voloshin, G.N. Fedjukina, E. A. Ganina, V.V. Mochalov, D.V Shtansky,  S.Y. Filippovich. RF Regulations concerning the inspection of new products containing nanomaterials, The Second Saint-Petersburg International Conference on NanoBioTechnologies “NanoBio’08”, June 16-18, 2008, Saint-Petersburg, Book of abstracts, pp. 52-53.

30. C. Paternoster, A. Fabrizi, F.V. Kiryukhantsev-Korneev, R. Cecchini, S. Spigarelli, D.V. Shtansky. Thermal evaluation of hard Ti-B-N based coatings deposited on stainless steel, ICMCTF-2008, April 28 – May 2, 2008, San Diego, USA, Book of abstracts, p. 109.

31. D.V. Shtansky, F.V. Kiryukhantsev-Korneev, D.I. Sorokin, A.N. Sheveiko. TiCrBN and TiCrBN/WSex coatings with enhanced chemical, mechanical and tribological properties, International Conference “Recent developments in the processing and applications of structural metals and alloys”,  June 22-25, 2007, Como, Italy, Proceedings, p. 23.

32. Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, A.E.  Kutyrev, A.N. Sheveyko, D.V. Shtansky. Influence of stress on wear- and corrosion resistance of hard Cr-B-N coatings, “Recent developments in the processing and applications of structural metals and alloys”,  June 22-25, 2007, Como, Italy, Proceedings, p. 29.

33. D.V. Shtansky, N.A. Gloushankova, I.A. Bashkova, Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, A.N. Sheveiko, B.N. Mavrin, A. Osaka, E.A. Levashov. Multifunctional bioactive nanostructured films, Fist International Conference on Functional Nanocoatings, Budapest, 30 March – 2 April, 2008, p. 83.

34. M.I. Petrzhik, D.V. Shtansky. Characterization of functional surfaces of solids by nanoscale indentation and sclerometry, Fist International Conference on Functional Nanocoatings, Budapest, 30 March – 2 April, 2008, p. 67.

35. Ph.V. Kiryukhantsev-Korneev, J.F. Pierson, A.N. Sheveiko, E.A. Levashov, D.V. Shtansky. Relationship between structure and properties of hard Cr-B-N coatings, Fist International Conference on Functional Nanocoatings, Budapest, 30 March – 2 April, 2008, p. 69.

36. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Погожев Ю.С., Петржик М.И. Новые классы электродных материалов для технологии электроискрового легирования.// Международная конференция «Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы» труды конференции, 27 – 29 мая 2008 г. Киев, Украина институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАНУ, с.162.

37. E.A. Levashov, Yu.S. Pogozhev, V.V. Kurbatkina, A.E. Kudryashov, E.I. Zamulaeva Electrode materials dispersion-strengthened with nanoparticles for pulse electrospark deposition (PED) of multifunctional coatings// Tenth Annual Conference "YUCOMAT 2008" Program and the book of abstracts, Hotel Herceg Novi, Montenegro, September 8-12, 2008, p. 26.

38. E.I. Zamulaeva, E.A. Levashov, A.E. Kudryashov, M.I. Perzhik, Zh.V. Eremeeva.  Graphite-containing and nanostructured electrodes for electrospark deposition coatings with improved tribological parameters// Tenth annual conference "YUCOMAT 2008" Program and the book of abstracts, Hotel Herceg Novi, Montenegro, September 8-12, 2008, p. 104.

39. Kurbatkina V.V., Levashov E.A., Patsera E.I., Kochetov N.A., Rogachev A.S.: Peculiar properties of the combustion process and structure formation in Ti-Ta-C system. Indo- Russian Workshop on Self-Propagating High Temperature Synthesis  (Ind-3) Bangalore 25- 29 November 2008, Bangalore, India, p. 46

40. Зайцев А.А., Левашов Е.А, Андреев В.А., Лопацинский Е.Б. Дисперсно-упрочненные наночастицами металлические связки для режущего алмазного инструмента нового поколения. Сборник тезисов докладов V-ой международной научно-практической конференции «Нанотехнологии производству 2008» Москва, Фрязино 25-27 ноября 2008 г., с.75

Аспиранты

В 2008 году в НУЦ СВС выполняли диссертационные работы следующие аспиранты:  Замулаева Е.И., Зайцев А.А., Азарова Е.В., Пацера Е.И., Тюрина М.Я., Сорокин Д.И.

Уникальное оборудование НУЦ СВС

1. Нанотвердомер, Nanohardness Tester, CSM Instruments, Switzerland

2. Машина трения, Tribometer, CSM Instruments, Switzerland

3. Высокотемпературная машина трения, High-temperature Tribometer, CSM Instruments, Switzerland

4. Скратч-тестер, Scratch Tester RЕVЕТЕSТ, CSM Instruments, Switzerland

5. Атомно-силовой микроскоп, Atomic Force Microscope, CSM Instruments, Switzerland

6. Сканирующий силовой микроскоп, NanoScan, Россия

7. Оптический профилометр, Optical profiling system Veeco WYKO NT1100

8. Профилометр, Profilometer SJ-402, Japan

9. Установка для проведения коррозионно-электрохимических испытаний (VoltaLab)

10. Высокотемпературная вакуумная печь «Фирма ВакЭТО»

11. Универсальная машина марки «LF-100kN» для статических испытаний на сжатие и изгиб различных образцов с нагрузкой до 100 кН, Walter +Bai, Швейцария

12. Установка для определения краевого угла смачивания, CAM 101, KSV Instruments, Финляндия

13. Оптический эмиссионный спектрометр тлеющего разряда, PROFILER-2, Horiba Jobin Yvon, France

14. Установка магнетронного напыления UDP 850/4 TEER COATINGS Ltd., Великобритания

15. Установка дуального магнетронного напыления UNICOAT 900, «НПФ Элан-Практик», Россия

Выставки, на которых были представлены экспонаты и стенды НУЦ СВС

- 99-ый Международный Салон изобретений «Конкурс Лепин», г. Париж, Франция, 2008 г.

- XI Международный салон промышленной собственности «Архимед-2008»

- 4-ая Сеульская Межд. Ярмарка Изобретений «SIIF-2008”,  г. Сеул, Р.Корея, (11-15).12.2008

- 1-ая Выставка-семинар «Стратегия развития крупных исследовательских инфраструктур Российской Федерации и кооперация с Европейским Союзом», г. Афины, Греция, (19-24).10.2008

- Российская национальная выставка «Год России в Болгарии» г. София, Болгария, (8-12).10.2008

Объекты  интеллектуальной собственности

1. Koizumi M., Ohyanagi M., Levashov E.A., Trotsue A.V., Borovinskaya I.P. Sintered Composites Containing Superabrasive Particles. Patent of Japan No. 4156025 of July 18, 2008

2. Левашов Е.А., Штанский Д.В., Глушанкова, И.В. Решетов. Многофункциональные биосовместимые наноструктурные пленки для медицины. Патент РФ № 2333009 от 10.09.2008. Положительное решение от 24.03.2008 по заявке на патент РФ № 2007113955.

3. Levashov E.A., Andreev V.A., Kurbatkina V.V. Binder for the Fabrication of Diamond Tools. European Patent Application No. 06812911.3. The publication number 1971462 of 24.09.2008. РСТ/RU2006/000491.

4. Levashov E.A., Andreev V.A., Kurbatkina V.V. Binder for the Fabrication of Diamond Tools. USA Patent Application No. 12/084923 of May 13, 2008.

5. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И., Еремеева Ж.В. Способ получения дисперсно-упрочненных наночастицами покрытий. Заявка на патент РФ № 2008130667 от 25.07.2008.

6. Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Замулаева Е.И. Композиционные электродные материалы для получения дисперсно-упрочненных наночастицами покрытий. Заявка на патент РФ № 2008130666 от 25.07.2008.

7. Levashov E.A., Shtansky D.V., Glushankova N.A., Reshetov I.V. Biologically Compatible Multicomponent Nanostructural Coatings for Medical Application. European Patent Application No. 05825079.6-1219. The publication number 1912685 of 29.09.2008. РСТ/WO 2007/004913.

8. Levashov E.A., Shtansky D.V., Glushankova N.A., Reshetov I.V. Biologically Compatible Multicomponent Nanostructural Coatings for Medical Application. USA Patent Application No. 12/085385 of May 22 2008.

Аттестованные методики

- Методика определения электрохимических характеристик полимерных конструкций с покрытиями.

- Методика биологических исследований in vitro полимерных имплантатов с наноструктурированными покрытиями.

- Методика исследования полимеров с покрытиями методами сканирующей зондовой микроскопии и ИК Фурье-спектросокопии

Разработанная нормативно-техническая документация

- ТУ 1984-027-11301236-2008 «Электроды из дисперсионно-твердеющих керамических материалов для ручной и механизированной электроискровой обработки». Зарегистрировано в Ростехрегулировании, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Рег. № 200/105097 от 24.04.2008 (МИСиС, НПО «Металл»)

- ТУ 1984-026-11301236-2008 «Мишени-катоды однослойные композиционные СВС-П для ионно-плазменного осаждения многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий (МБНП)» Зарегистрировано в Ростехрегулировании, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Рег. № 200/105753 от 14.08.2008 (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТУ 1984-012-11301236-2008 «Электроды композиционные с нанокристаллическими добавками для электроискрового легирования». Зарегистрировано в Ростехрегулировании, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» Рег. № 200/105098 от 22.04.2008 (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТИ 38-11301236-2008 «Технологическая инструкция на производство однослойных композиционных мишеней-катодов для ионно-плазменного осаждения многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий» (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТИ 37-11301236-2008 «Технологическая инструкция на производство композиционных дисковых катодов-мишеней СВС-П на основе МАХ- фаз для ионно-плазменного напыления многофункциональных наноструктурированных покрытий» (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТИ 34-11301236-2008 «Технологическая инструкция на производство электродов из дисперсионно-твердеющих керамических  материалов для ручной и механизированной электроискровой обработки» (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТИ 36-1131236-2008 « Технологическая инструкция на производство однослойных композиционных мишеней-катодов СВС-П для ионно-плазменного осаждения многофункциональных биоактивных наноструктурных покрытий» (МИСиС, НПО «Металл»)

- ТИ 35-11301236-2008 «Технологическая инструкция на процесс электроискрового упрочнения деталей (клапанов газораспределения, шатунов) двигателей внутреннего сгорания» (МИСиС, НПО «Металл»).

- ТР 01-11301236-2008 «Временная технологическая рекомендация на процесс электроискровой обработки деталей» (МИСиС, ВИАМ, НПО «Металл»)

- ТУ 9438-016-11458417-2008 «Набор имплантатов титановых с многофункциональными биоактивными наноструктурными покрытиями для хирургии позвоночника, ХП-Имбнп-«Конмет»

- ТУ 9437-017-11458417-2008 «Набор имплантатов титановых с многофункциональными биоактивными наноструктурными покрытиями для дентальной стоматологии, Д-Имбнп-«Конмет»

- ТУ 9438-015-11458417-2008 «Набор имплантатов титановых с многофункциональными биоактивными наноструктурными покрытиями для черепно-челюстно-лицевой хирургии, ЧЧЛХ-Имбнп-«Конмет»

- Паспорт 49346483.008 ПС «Эндопротезы тазобедренного сустава бесцементной фиксации с многофункциональными биоактивными наноструктурными покрытиями».

Защиты диссертационных работ

- Акулинин П.В. Диссертация по теме: «Новые функционально-градиентные алмазосодержащие материалы с керамической матрицей на основе TiB2-TiN, TiN-Ti5Si3 и  TiN-AlN-Ti5Si3» на соискание ученой степени к.т.н. по специальности 05.16.06. Научный руководитель: проф. Левашов Е.А. Защита прошла 06.02.2008. Утвержден ВАК России.

- Башкова И.А. Диссертация по теме: «Разработка многокомпонентных биоактивных наноструктурных покрытий на основе карбида титана для имплантатов» на соискание ученой степени к.т.н. по специальности 05.16.06. Научный руководитель: проф. Штанский Д.В. Защита прошла 16.04.2008. Утверждена ВАК России.

- Ягубова И. Ю. Диссертация по теме: «Разработка новых функциональных материалов и покрытий на основе многослойных реакционных нанопленок в системах Ti-Al, Ni-Al» Научный руководитель: проф. Рогачев А.С.  Защита прошла 25.06.2008. Утверждена ВАК России

Награды за инновационные разработки

- Диплом и золотая медаль на 99-ом Международном Салоне изобретений «Конкурс Лепин», г. Париж, Франция, 2008 за инновационную разработку «Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины». Авторы: Левашов Е.А., Штанский Д.В., Глушанкова Н.А., Решетов И.В.

- Диплом и бронзовая медаль на 99-ом Международном Салоне изобретений «Конкурс Лепин», г. Париж, Франция, 2008 за инновационную разработку «Связки для изготовления алмазного инструмента». Авторы: Левашов Е.А., Андреев В.А., Курбаткина В.В.

- Диплом и золотая медаль на XI международном салоне промышленной собственности «Архимед-2008» за разработку “Псевдоупругий биосовместимый функционально-градиентный материал для костных имплантатов и способ его получения». Авторы: Петржик М.И., Филонов М.Р., Трегубова А.А., Поздеев А.И., Олесова В.Н., Левашов Е.А.

- Диплом и серебреная медаль на 4-ой Сеульской Международной Ярмарке Изобретений «SIIF-2008”, 11-15 декабря 2008 года за инновационную разработку: «Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины». Авторы: Левашов Е.А., Штанский Д.В., Глушанкова Н.А., Решетов И.В.

- Диплом и бронзовая медаль на 4-ой Сеульской Международной Ярмарке Изобретений «SIIF- 2008”, 11-15 декабря 2008 года за инновационную разработку: «Связки для изготовления алмазного инструмента». Авторы: Левашов Е.А., Андреев В.А., Курбаткина В.В.

- Медаль Польской Ассоциации изобретателей и инноваторов имени Марии Складовской-Кюри за инновационную разработку: «Биосовместимые многокомпонентные наноструктурные покрытия для медицины». Авторы: Левашов Е.А., Штанский Д.В., Глушанкова Н.А., Решетов И.В.

- За большой вклад в развитие теории и практики правовой охраны объектов интеллектуальной собственности проф. Левашов Е.А. награжден медалью «50-лет МГО ВОИР».

Контактные телефоны и почта

Директор НУЦ СВС: д.т.н., профессор, академик РАЕН Левашов Евгений Александрович

Москва 119049, Крымский Вал, 3, ком. 109

тел.: (495) 230-45-00; тел/факс: (495) 236-52-98

е-mail: levashov@shs.misis.ru